化工行业标准

《聚合物包膜尿素》

编制说明

标准编制组

二〇一七年七月

目录

一 工作简况（包括任务来源、主要工作过程、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等）	1

1.1 任务来源	1

1.2 主要工作过程	1

1.3 主要参加单位和工作组成员及其所做工作	3

二 标准编制原则和主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据，解决的主要问题	3

2.1 标准研究背景	3

2.2 标准编制原则	4

2.3 标准主要内容编制依据	4

2.3.1 标准名称	4

2.3.2 适用范围	5

2.3.3 术语和定义	5

2.3.4 产品技术指标	7

2.3.5 测定方法	7

三 主要试验（验证）情况分析	14

3.1 不同氮含量样品的初期释放率及28 d累积释放率检测结果	14

3.2 不同氮含量样品的缩二脲质量分数检测结果	16

3.3 不同氮含量的聚合物包膜尿素粒径大小检测结果	17

3.4聚合物包膜尿素对小麦的增产增效试验	18

3.5 聚合物包膜尿素对玉米的增产增效试验	19

3.6 聚合物包膜尿素对棉花的增产增效试验	20

3.7 聚合物包膜尿素对水稻的增产增效试验	21

3.8 树脂残膜对土壤理化性状的影响	22

四 采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况	23

五 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系	24

六 重大分歧意见的处理经过和依据	24

七 国家标准作为强制性国家标准或推荐性国家标准的建议	24

八 贯彻国家标准的要求和措施建议(包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）	24

九 废止现行有关标准的建议	24

十 其他应予说明的事项	25

一 工作简况（包括任务来源、主要工作过程、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等）

## 1.1 任务来源

中华人民共和国工业和信息化部办公厅印发了 2016 年第三批行业标准修订计划，项目名称《聚合物包膜尿素》，项目编号 2016-1252T-HG。本标准主管部门为中华人民共和国工业和信息化部原材料工业司。本标准由中国石油和化学工业联合会提出，由全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会新型肥料分会（SAC/TC105/SC5）归口，主要由上海化工研究院、山东农大肥业科技有限公司等单位负责起草。本标准为推荐性行业标准。

## 1.2 主要工作过程

1.2.1 成立标准工作组

聚合物包膜尿素是指使用聚合物为主要包裹材料对颗粒尿素进行包裹，实现对氮缓慢释放的肥料。其肥料控释性能好、抗摩擦能力强，与作物需肥规律匹配性高，较硫包衣尿素显著提高肥料利用率。聚合物包膜尿素在减少化肥用量的情况下，还能提高作物产量，制定聚合物包膜尿素标准，符合我国实施的《到2020年化肥使用量零增长行动方案》。

在工信部下达《聚合物包膜尿素》行业标准编制计划后，2016 年10 月 由全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会组织成立标准制定工作组。主要起草单位有上海化工研究院、山东农大肥业科技有限公司等，各起草单位抽调专业技术人员组成了《聚合物包膜尿素》标准起草组，开展本标准制定的各项工作。

1.2.2 参考相关资料

标准起草工作组大量查阅国内外文献、资料等相关资料，主要参考文献如下：

GB 18382 肥料标识 内容和要求

GB 8569 固体化学肥料包装

GB 2440-2001 尿素

GB/T 6274 肥料和土壤调理剂术语

GB/T 6678—2003 化工产品采样总则

GB/T 6679—2003 固体化工产品采样通则

GB/T 8170—2008 数值修约规则与极限数值的的表示和判定

GB/T 2441.1 尿素的测定方法 第1部分：总氮含量

GB/T 2441.2 尿素的测定方法 第2部分：缩二脲含量 分光光度法

GB/T 2441.3 尿素的测定方法 第3部分：水分卡尔·费休法

GB/T 2441.3 尿素的测定方法 第7部分：粒度 筛分法

GB/T 23348—2009 缓释肥料

HG/T 2843 化肥产品 化学分析中常用标准滴定溶液、标准溶液、试剂溶液和指示剂溶液

HG/T 4215—2011 控释肥料

HG/T 4216—2011 缓释/控释肥料养分释放期及释放率的快速检测方法

郭新送, 丁方军, 陈士更, 等. 降雨对施用两种尿素坡地氮素空间分布的影响[J]. 土壤, 2016, 48（6）: 1144–1150.

郭新送, 丁方军, 孟庆羽, 等. 控释肥不同施用量及深度对宅基复垦地小麦产量与氮肥利用率的影响[J]. 土壤通报, 2016, 47（4）:928-933.

耿计彪, 张民, 马强, 等. 控释氮肥对棉花叶片生理特性和产量的影响[J]. 水土保持通报, 2015, 29（4）: 267–271.

孙云保, 张民, 郑文魁, 等. 控释氮肥对小麦－玉米轮作产量和土壤养分状况的影响[J]. 水土保持学报, 2014, 28（4）: 115–121.

刘 明, 张民, 杨越超, 等. 控释肥残膜对小麦各生育期土壤微生物和酶活性的影响[J]. 植物营养与肥料学报, 2015, 21（2） : 541-548.

郑沛, 宋付朋, 马富亮. 硫膜与树脂膜控释尿素对小麦不同生育时期土壤氮素的调控及其产量效应[J]. 水土保持学报, 2014, 29（4）: 122–127.

刘敏, 宋付朋, 卢艳艳. 硫膜和树脂膜控释尿素对土壤硝态氮含量及氮素平衡和氮素利用率的影响[J]. 植物营养与肥料学报, 2015, 21（2） : 541-548.

杨锌, 吴良欢, 伍少福, 等. 树脂包膜尿素在稻田中的释放特征及与积温的关系[J]. 农业工程学报, 2016, 32（2）: 199－204.

马洪波, 吴建燕, 张永春. 树脂包膜肥的养分释放规律及对小麦水稻产量的影响[J]. 中国农学通报, 2016,32（33）:17-23.

Wenkui Zheng, Min Zhang, Zhiguang Liu, et al. Combining controlled-release urea and normal urea to improve the nitrogen use efficiency and yield under wheat-maize double cropping system[J].Field Crops Research 197 （2016） 52–62.

Ni B L, Liu M Z, Lv S Y. Multifunctional slow- release urea fertilizer from ethylcellulose and superabsorbent coatedformulations [J]. Chemical Engineering Journal, 2009,155（3）:892-898.

Shaviv A, Raban S, Zaidel E. Modeling controlled nutrient release from polymer coated fertilizers: diffusion release from single granules [J]. Environmental Science Technology, 2003, 37（10）: 2251－2256.

Patil M D, DaS B S, Barak E, et al. Performace of polmer-coated urea intrans planted rice: effect of mixing ratio and water input on nitrogen use efficiency [J]. Paddy and Water Environment, 2010, 8（2）: 189-198.

Du C, Zhou J, Shaviv A, et al. Mathematical model for potassium release from polymer-coated fertilizer[J]. Biosystems Engineering, 2004, 88（3）: 395－400.

1.2.3 试验方案提出

当前国内生产聚合物包膜尿素较大的企业主要有山东农大肥业科技有限公司、金正大生态工程集团股份有限公司、山东茂施生态肥料有限公司、山东济南乐喜施肥料有限公司等，国外生产聚合物包膜尿素较大企业主要有Sierra Chemical （USA，Holland，商品名“Osmocote”），Asahi Chemical Industry（Japan 商品名为“Long”，“High Control”），Chisso（Japan，商品名为“LP Cote”，“Meister”）等。目前市场主流的聚合物包膜尿素为以热塑性树脂聚合物包膜尿素和以热固性树脂聚合物包膜尿素。经过对收集样品（有效样品11个）的总氮含量检测，聚合物包膜尿素氮含量高于硫包衣尿素，一般在40%以上，初期养分释放率一般小于5%，28天累积释放率小于30%，控释期一般大于60 d，以下是从市场收集聚合物包膜尿素的产品指标。

表 1 聚合物包膜尿素产品指标

| 样品代号 | 氮养分含量(%) | 初期养分释放率(%) | 28天累积养分释放率(%) | 控释期（d) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ms1 | 45.3 | 0.6 | 25.2 | 62 |
| ms2 | 44.5 | 1.6 | 21.3 | 89 |
| ms3 | 43.9 | 0.5 | 10.1 | 126 |
| ms4 | 42.3 | 3.6 | 9.7 | 178 |
| jzd1 | 44.9 | 1.9 | 37.8 | 90 |
| jzd3 | 43.0 | 1.8 | 37.3 | 93 |
| jzd2 | 43.1 | 0.4 | 18.0 | 120 |
| jzd4 | 42.0 | 0.5 | 15.2 | 128 |
| jy1 | 44.3 | 4.5 | 35.0 | 60 |
| jy2 | 43.2 | 2.8 | 25.8 | 92 |
| jy3 | 42.5 | 0.9 | 18.5 | 135 |

统计分析后将聚合物硫包膜尿素按总氮质量分数划分为2种型号（Ⅰ型总氮质量分数≥44.0%，Ⅱ型总氮质量分数≥42.0%）

与《缓释肥料》国家标准中的初期养分释放率为＜15%和《控释肥料》行业标准中的初期养分释放率为＜12%相比，本标准的初期养分释放率更小、更精确，满足种肥同播，机械化施肥，避免了种肥同播时烧苗风险，同时控释时间更加准确。

聚合物包膜尿素属于缓控释肥料，肥料养分释放率测定参考《控释肥料》和《缓释肥料》标准，同时为与国际标准相接轨，本标准养分释放率的测定采用25℃静水浸泡，氮含量采用分光光度法测定，凯式定氮法作为仲裁法。

检验规则、标识、包装、运输和贮存等要求参考了国家标准《硫包衣尿素》中的规定。

1.2.4 标准征求意见稿

标准起草组就实验方案中的提出的技术指标进行了验证分析实验，形成了该标准的征求意见稿，上报全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会新型肥料分会秘书处，进行征求意见。

## 1.3 主要参加单位和工作组成员及其所做工作

主要参加单位有上海化工研究院、山东农大肥业科技有限公司。

成员：

国家化肥质量监督检测中心（上海） 商照聪  杨一

山东农大肥业科技有限公司 丁方军

山东农大肥业科技有限公司负责样品收集、整理、试验方法分析验证试验工作、试验方法确定、试验报告、编制说明的编制工作；上海化工研究院负责标准整体框架构建、标准草案编写等工作。

二 标准编制原则和主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据，解决的主要问题

## 2.1 标准研究背景

进入21世纪以来，肥料的发展方向对农民而言增收增产、对国家而言节约能源、低碳环保，对行业而言需要转型升级。2015年，农业部在全国范围内启动实施化肥使用量零增长行动，进展较顺利。为达到化肥减施而不减产的预期目标，发展新型、高效、环保的肥料成为未来一段时间的研究重点。

当下，新型缓/控释肥料的施用以每年高于5%的速度增长，其中包膜控释肥料的增长率则超过10%。目前世界缓释和控释肥的消耗总量大约是 65 万 t，其中 2/3 是聚合物包膜肥料，最大的消耗量是在美国，大约占世界总用量的 70 %，其次是日本和欧洲。而目前聚合物包膜肥料还主要应用于园艺、园林、苗圃等高价值作物及非农业领域。随着各国政府对缓控释肥推广的力度不断加大以及相关扶持政策的出台，聚合物包膜尿素发展目标将转向大田作物，其发展空间巨大。就我国而言，据不完全统计生产缓/控释肥企业达100余家，产能接近220万吨，约占世界总产量的一半。但作为一种新兴产业，缓/控释肥目前在整体市场上所占份额还相对较小，公开资料显示，其总产量仅约占我国化肥实物总产量1.5亿吨的0.7%，约占全国复合肥实物总产量5000万吨的2%，故聚合物包膜尿素行业未来的增长空间巨大。

目前，已应用和正研究的包膜材料可分为无机物和有机物两大类，而有机物以高分子聚合物（包括天然、半合成和合成）为主。聚合物包膜肥料是现在研究的重点和热点方向，与硫包衣尿素相比，其供肥模式和供给速率可以更好地与植物需肥规律相匹配。目前，控释肥的技术发展阶段是“包得住，控得准”。包得住就是要求前期的释放要尽量少，因为普通肥料在土壤中至少有15-20天以上的肥效期，所以，树脂尿素前期释放越小越好，这样意味着“控释养分”就越多。而缓释肥料或者控释肥肥料指标中只含24小时的初始释放率，初始释放量低并不能完全说明树脂尿素控释质量好。控得准是控释肥发展的高级阶段，要求释放期要精准，每颗树脂尿素的养分释放同步性好，最好释放曲线是“S”型的，即前28天释放量小，28天后进入加速释放阶段。在注重技术开发的同时，聚合物包膜肥料的性能评价和标准完善相对滞后，故建立质量检测方法和指标评价标准体系尤为重要。

《聚合物包膜尿素》行业标准的制定，一方面顺应了我国肥料行业发展的要求，有利于促进技术进步，提高产品质量，为产品的质量控制提供可靠的操作依据；另一方面有利于合理利用资源，提高经济效益，规范企业对产品质量的行为，提供政府管理部门对产品质量度量的标准及仲裁机构对企业、市场运营商、消费群体之间协调的依据，有利于规范市场公平交易。因此该标准项目的研制对我国缓/控释肥标准体系的完善、我国腐缓/控释肥行业的健康和可持续发展具有重大意义。

## 2.2 标准编制原则

本标准的制定根据 GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第 1 部分：标准的结构与编写规则》、 GB/T 20001.4-2001《标准编写规则第 4 部分：化学分析方法》的规定进行本标准的编制工作。以综合标准化思想为指导，依据近现代科学研究成果为依据，以有利于指导企业生产聚合物包膜尿素，利于与国际及发达国家检测方法接轨为原则，以适应我国聚合物包膜尿素的产品质量检测为基准，研究确保标准的统一性、科学性、系统性与实用型。

## 2.3 标准主要内容编制依据

### 2.3.1 标准名称

按照国家工信部下达的本标准制定计划的名称为《聚合物包膜尿素》，英文全称为 Polymer coated urea。

### 2.3.2 适用范围

本标准适用于以使用有机高分子聚合物为主要包裹材料对颗粒尿素进行包裹，实现对氮缓慢释放的聚合物包膜尿素。本标准包括但不限于聚合物包膜尿素、聚合物包尿素、涂聚合物尿素、包聚合物尿素等。

### 2.3.3 术语和定义

本标准术语为对应标准范围、明确标准产品构成，确定了聚合物、聚合物包膜尿素、初期养分释放率、28天养分释放率、累积释放率、养分控释期 6项术语。其中界定了聚合物包膜材料范围，为一类分子量较大的高分子有机化合物，与硫包膜等无机包膜材料相比，本标准中的聚合物包膜尿素有着更可靠的释放时间和控释效果，其供肥模式和供给速率可以与植物需肥规律相匹配。其余术语和定义参考其它相关标准并结合本标准要求确定。

有关包膜尿素或缓控释肥料标准中的术语和定义描述，见表 2。

- 表2有关包膜尿素标准中的术语和定义对比表

| 标准号 | 标准名称 | 术语和定义 |
| --- | --- | --- |
| GB/T 29401-2012 | 硫包衣尿素 | 硫包衣尿素 sulfur coated urea 由硫磺包裹颗粒尿素制成的一种包衣缓释肥料。 初期养分释放率 initial release rate of nutrient 硫包衣尿素在38℃静水中浸泡24h，氮养分的溶出量占总氮的百分率。 静态氮溶出率 seven day dissolution rate（SDDR） 硫包衣尿素在38℃静水中浸泡7 d，氮养分的溶出量占总氮的百分率。 缓释氮养分量 slow release nitrogen nutrient content 硫包衣缓释氮肥、缓释复混肥料、缓释掺混肥料中，通过硫包衣实现缓释的氮养分占肥料总质量的质量分数，以在25℃静水中浸泡24 h后未释放出的氮养分的质量分数来表示。 |
| HG/T 4215-2011 | 控释肥料 | 初期养分释放率 initial release rate of nutrient 控释肥料养分在25℃静水中浸提24h的释放量占该养分总量的质量分数。 累积养分释放率 cumulative release rate of nutrient 控释肥料养分在一段时间内的连续释放累积量占该养分总量的质量分数。 养分释放期 stated release longevity of nutrient 控释养分的释放时间，以控释养分在25℃静水中浸提开始至达到80%的累积养分释放率所需的时间（d）来表示。 控释养分量 controlled release 指部分控释肥料中控释总养分占肥料总质量的质量分数，在25℃静水中浸泡24h后未释放出且在28d的累积释放率不超过75%的，但在标明的养分释放期时其累积释放率能达到80%的那部分养分的质量分数。 |
| GB/T 23348-2009 | 缓释肥料 | 初期养分释放率 initial release rate of nutrient 在缓释肥料生产过程中总有一部分没有缓释效果而提前释放出来，这部分养分占该养分总量的质量分数，以该养分在25℃静水中浸提24h的释放量占该养分总量的质量分数表示。 累积养分释放率 cumulative release rate of nutrient 某种缓释养分在一段时间内的累积释放量占该养分总量的质量分数，以该养分在25℃静水中某一时期内连续时段养分释放量的总和占该养分总量的质量分数表示。 养分释放期 stated release time 缓释养分的释放时间，以缓释养分在25℃静水中浸提开始至达到80%的养分累积释放率所需的时间（d）来表示。 缓释养分量 slow release nutrient content 部分缓释肥料中缓释总养分所占肥料总质量的质量分数，以在25℃静水中浸泡24h后未释放出且在28d的累积释放率不超过80%的、但在标明的养分释放期时其累积释放率能达到80%的那部分养分的质量分数。 |
| HG/T 4216-2011 | 缓释 控释肥料养分释放期及释放率的快速检测方法 | 初期养分释放率 initial release rate of nutrient 在缓释肥料生产过程中总有一部分没有缓释效果而提前释放出来，这部分养分占该养分总量的质量分数，以该养分在25℃静水中浸提24h的释放量占该养分总量的质量分数表示。 累积养分释放率 cumulative release rate of nutrient 某种缓释养分在一段时间内的累积释放量占该养分总量的质量分数，以该养分在25℃静水中某一时期内连续时段养分释放量的总和占该养分总量的质量分数。如周释放率、月释放率为某种缓释养分的前7天、前28天的累积释放量 占该养分总量的质量分数。 养分释放期 stated longevity or stated release time 肥效期 longevity of slow release fertilizer 缓释养分的释放时间，以缓释养分在25℃静水中浸提开始至达到80%的养分累积释放率所需的时间表示。 |

本标准术语和定义确定为：

聚合物 Polymer

一类分子量从几千到几百万的有机高分子化合物包膜材料，主要有天然高分子包膜材料、合成包膜材料和半合成包膜材料。天然高分子材料包括动植物油脂、淀粉、天然橡胶、生物蜡、明胶、阿拉伯胶、纤维素、木质素等；合成包膜材料包括石蜡、橡胶、沥青、聚烯烃类树脂、聚氨酯和醇酸树脂等一些热塑性和热固性树脂；半合成包膜材料包括甲基纤维素钠、乙基纤维素、壳聚糖、磺化木质素等通过有机单体改性天然高分子得到的天然-合成高分子化合物。

表3聚合物分类

| 聚合物类型 | 术语定义 | 优缺点 |
| --- | --- | --- |
| 天然聚合物 | 包括蛋白质、多聚糖、木质素、橡胶（天然胶是多聚糖衍生的亲水碳水化合物，由植物的分泌物、 纤维素、 淀粉提取）、核酸 | 具有无污染、可生物降解的优点，但天然聚合物成膜性、渗透性、防水性较差，单独使用控释性能较差。 |
| 合成聚合物 | 合成包膜材料包括石蜡、橡胶、沥青和一些热塑性和热固性树脂。 热塑性树脂包括乙烯和丙烯单体衍生物形成的聚烯烃溶胶，如聚乙烯、 聚丙烯、聚丙烯酰胺、聚乙烯醇、乙烯基乙烯乙酯等。 热塑性树脂主要有醇酸类和聚氨酯类树脂，具体包括环氧树脂、脲醛树脂、酚醛树脂、三聚氰胺树脂、呋喃树脂 | 是控释性能较好的包膜材料，但包膜材料多数不可生物降解而且肥料的包膜工艺要求及成本较高。 |
| 半合成聚合物 | 各种天然聚合物( 如纤维素、 几丁质或淀粉)与石化反应产品结合形成的一类聚合物。可分为非离子型及离子型。 | 可以生物降解，是生物可降解型自控缓释肥包膜材料的主要筛选方向。 |

聚合物包膜尿素Polymer coated urea（PCU）

以聚合物为主要包裹材料对颗粒尿素进行包裹的缓控释肥料。

初期养分释放率 initial release of nutrient

聚合物包膜尿素在 25 ℃的静水中浸泡 24 h，氮养分的溶出量占总氮的百分率。

28 天养分释放率 28 days release of a nutient

聚合物包膜尿素在 25 ℃静水中浸泡 28 d，氮养分的溶出量占总氮的百分率。

养分控释期  nutrient control relese time

氮养分的释放时间，以氮养分在 25 ℃静水中浸泡开始至达到 80% 的氮养分累积释放所需要的时间表示。

累积养分释放率 cumulative release rate of nutrient

聚合物包膜尿素在一段时间内连续释放的氮养分量占聚合物包膜尿素总氮量的质量分数。

### 2.3.4 产品技术指标

- 聚合物包膜尿素应符合表4的要求。

- 表 4 聚合物包膜尿素的要求

| 项目 |  | 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ型 | Ⅱ型 |
| 总氮（N）的质量分数/% | ≥ | 44.0 | 42.0 |
| 水分（H2O）质量分数a/% | ≤ | 1.0 |  |
| 粒度（2.00mm～4.75mm）/% | ≥ | 90.0 |  |
| 缩二脲质量分数/% | ≤ | 1.2 |  |
| 初期氮素释放率/% | ≤ | 5.0 | 3.0 |
| 28天氮素释放率/% | ≤ | 50.0 | 30.0 |
| 氮素释放期的累积氮素释放率/% | ≥ | 80 |  |
| 氮素释放期b/d |  | 标明值 | 标明值 |
| a水分以出厂检验数据为准。 b氮素释放期应以单一数值标注，其允许差为20%，如标明值为 90 d，累积氮素释放率达到80%的时间允许范围为（90±18）d。 |  |  |  |

### 2.3.5 测定方法

（1）总氮含量测定方法

由于聚合物包膜尿素的核芯为尿素，总氮含量按 GB/T 2441.1 规定的方法执行。通过选取不同聚合物质量分数的包膜尿素进行总氮测定，其质量分数测定结果见表 5。

表 5 不同聚合物包膜尿素的总氮质量分数

| 代号 | 总氮质量分数 |
| --- | --- |
| PCU-1 | 44.60 |
| PCU-2 | 44.70 |
| PCU-3 | 44.50 |
| PCU-4 | 44.10 |
| PCU-5 | 43.80 |
| PCU-6 | 43.90 |
| PCU-7 | 42.80 |
| PCU-8 | 43.80 |
| PCU-9 | 43.10 |

（2）初期养分释放率方法

原理：试样肥料在 25±1℃ 静水浸泡，在浸泡的第24 h，从聚合物包膜膜壳中溶出的氮含量占肥料总氮含量的百分数。溶出氮含量的测定采用优化后的HG/T 4215—2011分光光度法

静水浸泡温度选择：《硫包衣尿素》国家标准中，静水浸泡的温度为 38±1℃，而《缓释肥料》国家标准与《控释肥料》行业标准中的浸泡温度为25±1℃，为与国际标准相接轨，参考 ISO 18644：2016（E）Fertilizer and soil conditioners—Controlled-released fertilizer—General requirements 中的浸泡温度，本标准选择 25±1℃为静水浸泡的温度。

称样量的选择：《硫包衣尿素》标准中称样量为 20 g，《缓释肥料》与《控释肥料》标准中称样量均为10 g。通过对不同称样量下的初期养分释放率和 7 d累积释放率进行比较，称样量 10 g与称样量 20 g的初期养分释放率与 7 d累积释放率差异不大，本标准确定的称样量为 10 g。

表 6 不同称样量下的初期养分溶出率和7 d累积释放率率测定结果

| 代号 | 初期养分释放率(%) |  | 7 d 累积释放率(%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 称样量10g | 称样量20g | 称样量10g | 称样量20g |
| PCU-1 | 0.274 | 0.272 | 1.977 | 2.173 |
| PCU-2 | 0.246 | 0.255 | 1.549 | 1.614 |
| PCU-3 | 0.246 | 0.256 | 1.772 | 1.856 |
| PCU-4 | 0.151 | 0.172 | 1.188 | 1.204 |
| PCU-5 | 0.111 | 0.173 | 1.228 | 1.230 |
| PCU-6 | 0.187 | 0.190 | 1.143 | 1.158 |
| PCU-7 | 0.124 | 0.142 | 0.941 | 0.939 |
| PCU-8 | 0.106 | 0.104 | 0.782 | 0.797 |
| PCU-9 | 0.116 | 0.123 | 0.912 | 0.945 |

吸取溶液体积的确定：

分光光度法法在测定初期释放率时吸取消煮液的体积分别为1 mL 和5 mL 所测定的释放率。

表 7 不同分取倍数测定初期释放率的数据

| 分取定容液 体积 | 初期养分释放率（%） | 标准差 |  | 初期养分释放率（%） | 标准差 | 蒸馏法测定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 mL |  |  | 5 mL |  |  |
| PCU-1 | 0.1033 | 0.1754 |  | 0.29677 | 0.1295 | 0.2686 |
| PCU-2 | 0.1051 | 0.0996 |  | 0.17275 | 0.0867 | 0.1627 |
| PCU-3 | 0.0864 | 0.1008 |  | 0.17529 | 0.0877 | 0.1666 |
| PCU-4 | 0.0715 | 0.1825 |  | 0.1451 | 0.1090 | 0.1513 |
| PCU-5 | 0.0952 | 0.1056 |  | 0.1211 | 0.0908 | 0.1201 |
| PCU-6 | 0.1034 | 0.1521 |  | 0.1767 | 0.0852 | 0.1868 |
| PCU-7 | 0.0825 | 0.2745 |  | 0.1312 | 0.0065 | 0.1224 |
| PCU-8 | 0.0532 | 0.1967 |  | 0.1096 | 0.0512 | 0.1023 |
| PCU-9 | 0.0858 | 0.1608 |  | 0.1213 | 0.0844 | 0.1126 |

为更准确的测定氮素的释放率，分光光度法测定初期养分释放率选择5 mL更为精确，更容易控制误差。

分光光度法测定氮素释放率的波长条件优选：

分光光度法测定氮含量时，《控释肥料》标准波长选择 430 nm，而丁雪红等在《缓释尿素中尿素含量的测定》的研究指出 420 nm 为最大吸收波长。不同测定波长对吸光度的测定值影响较大，进而影响计算氮素释放率。

图 1 不同波长下的吸光度值

经过不同波长下对聚合物包膜尿素的氮含量测定，在波长小于400 nm 时，无法测定吸光度；在波长400~ 420 nm 吸光度随波长增大而增大，而当波长大于420 nm 时吸光度值呈现降低趋势。故确定分光光度法最佳测定波长为 420 nm。

### 分光光度法测定氮素释放率的显色剂加入量的确定：

以 25 mL 定容体积为例，《控释肥料》中显色剂加入量为5 mL，另有研究指出，显色剂加入量10 mL（25 mL 定容体积） 方能反应完全。

图 2 不同显色剂加入量下的吸光度值

经过在420 nm 波长下，添加不同量的显色剂，结果显示在显色剂添加量小于 5 mL 时，测定的吸光度值随显色显色剂加入量增大而增大，当显色加入量在超过 5 mL 时，测定的吸光度值变化较小，在 7 ~10 mL 基本稳定，故选定显色剂加入量为 7 mL。

分光光度法测定氮素释放率的显色时间确定：

分光光度法测定氮含量时，《控释肥料》标准显色时间为10 min，陈冠毛等在《包膜型控释尿素养分释放率测定方法的改进》中研究指出，显色时间为 20 min 为宜。对二甲氨基甲醛与尿素具有一定反应时间，若未反应完全即进行测定，会导致结果偏小，若反应时间过长，其反应的络合物也会发生分解，导致测定结果不准。

图 3 不同显色时间下的吸光度值

经过在420 nm 波长下，对不同显色时间下的吸光度进行测定，结果显示在显色时间小于 20 min 时，测定的吸光度值随显色时间延长而增大，当显色时间大于 20 min 后的 50 min 以内，测定的吸光度值差异不大，基本稳定。故选定显色时间为 20 min。

测定步骤：

①标准曲线绘制，准确吸取 0. 5 mg/mL的尿素标准溶液0. 00、2. 00、4. 00、6. 00、8. 00、10. 00、12. 00 mL于25 mL比色管中，分别准确加入显色剂 7. 00 mL，用蒸馏水稀释至刻度，充分摇匀；放置 20 min，待气泡完全消失后，用1 cm比色皿，在波长420 nm处，以试剂空白作参比，用分光光度计进行比色测定。以尿素态氮浓度为横坐标，对应的吸光度为纵坐标，绘制标准曲线。

表 8 尿素标准溶液的加入量

| 尿素标准溶液的 体积/mL | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对应的尿素态氮的 质量/mg | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 对应的尿素态氮的 浓度mg/mL | 0.00 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 |

做3次平行试验

② 样品尿素氮含量测定

从稀释定容好的250 mL容量瓶中准确移取5 mL样品到25 mL比色管中，准确加入7 mL对二甲氨基苯甲醛溶液，用蒸馏水稀释至刻度，室温放置20 min显色。于波长420 nm处，用比色皿1 cm，以试剂空白为参比液，测其吸光度A。

根据标准曲线线性回归方程计算出尿素态氮的含量。氮含量按式（1）计算。

W1=ρ×v1×v3v2×m×1000×100 …………………………………………………………（1）

式中：W1——用对二甲氨基苯甲醛分光光度法测得在25 ℃静水中浸提24 h的包膜尿素养分的释放量的质量分数，数值以%表示；

ρ—标准曲线计算所得浓度mg/mL；

V1—定容液的体积，mL，本试验中为250 mL；

V2—分取定容溶液的体积，mL，本试验中为5 mL；

V3—显色体积，mL，本试验中为25 mL；

m—试验称取质量，g，本试验中为10 g。

③ 养分释放率的计算

初期养分释放率按式（2）计算

X1=Wl/W总 …………………………………………………………（2）

W总—用凯式定氮仪法测得的包膜型控释尿素总氮的质量分数，数值以%表示

表 9 分光光度法与凯式定氮法测定初期养分释放率数据

| 分取定容液 体积 | 凯式定氮法 初期养分释放率（%） | 标准差 |  | 分光光光度法 初期养分释放率（%） | 标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 mL |  |  | 5 mL |  |
| PCU-1 | 0.2533 | 0.1754 |  | 0.25528 | 0.0158 |
| PCU-2 | 0.1151 | 0.1997 |  | 0.12603 | 0.0266 |
| PCU-3 | 0.1064 | 0.1008 |  | 0.10188 | 0.0199 |
| PCU-4 | 0.1451 | 0.1090 |  | 0.1513 | 0.1096 |
| PCU-5 | 0.1211 | 0.0908 |  | 0.1201 | 0.1105 |
| PCU-6 | 0.1767 | 0.0852 |  | 0.1868 | 0.1285 |
| PCU-7 | 0.1312 | 0.0065 |  | 0.1224 | 0.1650 |
| PCU-8 | 0.1096 | 0.0512 |  | 0.1023 | 0.1125 |
| PCU-9 | 0.1213 | 0.0844 |  | 0.1126 | 0.1532 |

（3）28天养分释放率测定的测定方法

同初期养分释释放率方法，28  d累积释放率按式（3）计算

Xt= Wt/W总…………………………………………………………（3）

式中：t—标明的养分释放期，以天数计；

Wt—用对二甲氨基苯甲醛分光光度法测得在25 ℃静水中浸提某一释放期内的包膜型控释尿素养分的释放量的质量分数，数值以%表示；

W总—用凯式定氮仪法测得的包膜型控释尿素总氮的质量分数，数值以%表示。

表 10 分光光度法与凯式定氮法测定28 天养分释放率数据

| 分取定容液 | 凯式定氮法 | 标准差 |  | 分光光光度法 | 标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体积 | 初期养分释放率（%） |  |  | 初期养分释放率（%） |  |
|  | 5 mL |  |  | 5 mL |  |
| PCU-1 | 20.174 | 1.072 |  | 20.200 | 0.690 |
| PCU-2 | 19.301 | 1.554 |  | 19.925 | 0.523 |
| PCU-3 | 21.434 | 1.568 |  | 21.233 | 0.676 |
| PCU-4 | 11.345 | 1.131 |  | 11.137 | 1.109 |
| PCU-5 | 11.938 | 1.090 |  | 11.785 | 1.110 |
| PCU-6 | 10.832 | 0.085 |  | 10.750 | 1.128 |
| PCU-7 | 8.631 | 0.086 |  | 8.563 | 0.650 |
| PCU-8 | 9.068 | 1.051 |  | 9.312 | 0.813 |
| PCU-9 | 9.757 | 1.084 |  | 9.912 | 0.532 |

（4）养分释放期计算方法

包膜尿素的养分控释期，以t表示，数值以天（d）计。

t=28+(80%-V28)Δ14~28

式中：

V28—25 ℃静水中浸提28 d 的包膜型控释尿素的氮累积释放率；数值以%表示；

Δ14~28—25 ℃静水中浸提14 d 到28 d 的平均释放率；数值以%/d表示。

某一时段内氮养分的每天平均释放率，也称为日平均释放率，以Δn~m表示。

Δn~m =(Vm-Vn)m-n×100

式中：

Vn—包膜尿素n天氮素累积释放率，数值以%表示；

Vm—包膜尿素m天氮素累积释放率，数值以%表示；

n—可以分别为1 d，10 d，14 d；

m—可以分别为10d，21 d，28 d。

本标准中按照28天释放率和14天释放率的计算结果，PCU1-3样品控释期75天左右，PCU4-6样品的控释期在115天左右，PCU7-9样品的控释期在135天左右。

表 11 分光光度法与凯式定氮法计算包膜尿素释放期

| 代号 | 凯式定氮法 | 分光光度法 |
| --- | --- | --- |
| PCU-1 | 75.22 | 75.23 |
| PCU-2 | 69.19 | 66.42 |
| PCU-3 | 68.17 | 73.53 |
| PCU-4 | 104.26 | 111.66 |
| PCU-5 | 106.02 | 115.73 |
| PCU-6 | 102.46 | 108.32 |
| PCU-7 | 131.62 | 137.50 |
| PCU-8 | 135.41 | 121.22 |
| PCU-9 | 128.79 | 132.85 |

（5）缩二脲的质量分数

GB/T 2441.2 尿素的测定方法 第2部分：缩二脲含量 分光光度法

（6）水分的质量分数

GB/T 2441.3 尿素的测定方法（卡尔·费休测水分）

（7）粒度

GB/T 2441.3 尿素的测定方法 第7部分：粒度 筛分法

三 主要试验（验证）情况分析

## 3.1 不同氮含量样品的初期释放率及28 d累积释放率检测结果

表 12 总氮养分含量≥44%的释放率检测

| 样品 | 氮含量 | 1d | 28d | 28天累积释放率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45.4 | 2.3 | 33.4 | 35.7 |
| 2 | 44.2 | 2.6 | 36.4 | 39 |
| 3 | 44.1 | 2 | 32.6 | 34.6 |
| 4 | 45.3 | 2.3 | 33.2 | 35.5 |
| 5 | 44.3 | 1.4 | 28.1 | 29.5 |
| 6 | 44.5 | 1.2 | 25.6 | 26.8 |
| 7 | 44.2 | 0.8 | 18.4 | 19.2 |
| 8 | 44.4 | 1.2 | 21.2 | 22.4 |
| 9 | 44 | 0.7 | 15.9 | 16.6 |
| 10 | 44.3 | 2.3 | 28.5 | 30.8 |
| 11 | 44.3 | 0.8 | 10.5 | 11.3 |
| 12 | 44.9 | 1 | 24.3 | 25.3 |
| 13 | 44.3 | 1.4 | 20.3 | 21.7 |
| 14 | 44.4 | 0.8 | 15.8 | 16.6 |
| 15 | 44.6 | 1.5 | 26.9 | 28.4 |
| 16 | 44.7 | 1.4 | 23.1 | 24.5 |
| 17 | 44.3 | 1.4 | 25.5 | 26.9 |
| 18 | 44.6 | 2.8 | 38.9 | 41.7 |
| 19 | 44.4 | 2.4 | 36 | 38.4 |
| 20 | 44.2 | 2.6 | 22.1 | 24.7 |
| 21 | 44 | 1.2 | 21.2 | 22.4 |
| 22 | 44.6 | 2.4 | 23.6 | 26 |
| 23 | 44.2 | 1.4 | 20 | 21.4 |
| 24 | 44.5 | 1.8 | 26 | 27.8 |
| 25 | 44.1 | 0.8 | 12.4 | 13.2 |
| 26 | 44 | 0.9 | 15.1 | 16 |
| 27 | 44.1 | 1.7 | 20.6 | 22.3 |
| 28 | 44 | 1.2 | 19.7 | 20.9 |
| 29 | 44.9 | 1.3 | 21.9 | 23.2 |
| 30 | 44 | 1.4 | 23.5 | 24.9 |
| 31 | 45.9 | 1.7 | 23.6 | 25.3 |
| 32 | 44.5 | 0.8 | 12.8 | 13.6 |
| 33 | 45.3 | 1.3 | 23.2 | 24.5 |
| 34 | 44.4 | 2.8 | 31 | 33.8 |
| 35 | 44.9 | 0.9 | 13.8 | 14.7 |
| 36 | 44.5 | 1.1 | 23 | 24.1 |
| 37 | 44.6 | 1.2 | 12.9 | 14.1 |
| 38 | 44 | 0.8 | 12.7 | 13.5 |
| 39 | 44.9 | 0.8 | 11.9 | 12.7 |
| 40 | 44 | 1.4 | 23.1 | 24.5 |
| 41 | 45 | 2.3 | 29.7 | 32 |
| 42 | 44.2 | 1.6 | 21.7 | 23.3 |
| 43 | 44 | 1.8 | 23.6 | 25.4 |
| 44 | 44.1 | 1.2 | 22.1 | 23.3 |
| 45 | 44.1 | 2.4 | 32.8 | 35.2 |
| 46 | 44 | 1.2 | 35.9 | 37.1 |
| 47 | 44.5 | 1.2 | 26.7 | 27.9 |
| 48 | 44 | 1 | 23.2 | 24.2 |
| 49 | 44.8 | 1.4 | 28.1 | 29.5 |
| 平均值 | 44.4 | 1.508 | 23.520 | 25.029 |

针对总氮质量分数分布在44.0%~45.3%的样品49个（平均氮含量为44.4%），使用分光光度法进行初期养分释放率和28天释放率的检测。检测结果显示，初期养分释放率分布在0.8%-2.6%，平均值为1.51%，28天养分累积释放率分布在12.7%-41.7%，平均值为25.03%。

表 13 总氮养分含量≥42%的释放率检测

| 样品 | 氮含量 | 1d | 28d | 28天累积释放率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42.6 | 0.6 | 12.8 | 13.4 |
| 2 | 43.8 | 1.1 | 10.9 | 12 |
| 3 | 43.6 | 1.2 | 24 | 25.2 |
| 4 | 42.9 | 0.5 | 11 | 11.5 |
| 5 | 43.9 | 1.1 | 20.4 | 21.5 |
| 6 | 42.6 | 0.5 | 11 | 11.5 |
| 7 | 42.5 | 0.4 | 7.6 | 8 |
| 8 | 43.8 | 0.8 | 17 | 17.8 |
| 9 | 43.8 | 0.8 | 18.2 | 19 |
| 10 | 41.9 | 0.5 | 11.4 | 11.9 |
| 11 | 43.5 | 0.7 | 15.7 | 16.4 |
| 12 | 43.5 | 0.8 | 18.3 | 19.1 |
| 13 | 41.9 | 0.4 | 11.5 | 11.9 |
| 14 | 43.7 | 0.7 | 15.6 | 16.3 |
| 15 | 41.7 | 0.4 | 10.1 | 10.5 |
| 16 | 43.6 | 2.1 | 24.8 | 26.9 |
| 17 | 43.9 | 2 | 22.7 | 24.7 |
| 18 | 43.8 | 0.9 | 16.9 | 17.8 |
| 19 | 43.5 | 1.2 | 21.8 | 23 |
| 20 | 43.9 | 1.1 | 20.5 | 21.6 |
| 21 | 43.8 | 1.6 | 23.7 | 25.3 |
| 22 | 42.8 | 0.9 | 19 | 19.9 |
| 23 | 42.7 | 0.9 | 20.7 | 21.6 |
| 24 | 42.5 | 0.6 | 14.1 | 14.7 |
| 25 | 42.7 | 0.6 | 15.7 | 16.3 |
| 26 | 43.6 | 0.8 | 22 | 22.8 |
| 27 | 43.6 | 1.3 | 20.9 | 22.2 |
| 28 | 43.5 | 1.3 | 21.5 | 22.8 |
| 29 | 43.6 | 1.3 | 20.9 | 22.2 |
| 30 | 43.6 | 0.8 | 21.3 | 22.1 |
| 31 | 43.6 | 0.8 | 23.3 | 24.1 |
| 平均值 | 43.7 | 0.926 | 17.590 | 18.516 |

针对总氮质量分数分布在41.9%~43.9%的样品31个（平均氮含量为43.7%），施用分光光度法进行初期养分释放率和28天释放率的检测。检测结果显示，初期养分释放率分布在0.4%-2.1%，平均值为0.93%，28天养分累积释放率分布在8.0%-25.3%，平均值为18.52%。

## 3.2 不同氮含量样品的缩二脲质量分数检测结果

表 14 不同氮含量样品的缩二脲质量分数测定数据

| 编号 | 氮含量(%) | 缩二脲质量分数（%） | 编号 | 氮含量(%) | 缩二脲质量分数（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45.4 | 0.801 | 31 | 43.6 | 0.709 |
| 2 | 44.2 | 0.716 | 32 | 43.8 | 0.685 |
| 3 | 44.1 | 0.726 | 33 | 43.6 | 0.846 |
| 4 | 45.3 | 0.906 | 34 | 43.9 | 0.768 |
| 5 | 44.3 | 0.689 | 35 | 43.9 | 0.741 |
| 6 | 44.5 | 0.704 | 36 | 43.6 | 0.719 |
| 7 | 44.2 | 0.826 | 37 | 43.9 | 0.789 |
| 8 | 44.4 | 0.944 | 38 | 43.8 | 0.667 |
| 9 | 44 | 0.802 | 39 | 43.8 | 0.695 |
| 10 | 44.3 | 0.705 | 40 | 43.9 | 0.796 |
| 11 | 44.3 | 0.804 | 41 | 43.5 | 0.714 |
| 12 | 44.9 | 0.859 | 42 | 43.5 | 0.792 |
| 13 | 44.3 | 0.805 | 43 | 43.9 | 0.678 |
| 14 | 44.4 | 0.874 | 44 | 43.7 | 0.794 |
| 15 | 44.6 | 0.776 | 45 | 43.7 | 0.777 |
| 16 | 44.7 | 0.810 | 46 | 43.6 | 0.744 |
| 17 | 44.3 | 0.630 | 47 | 43.9 | 0.765 |
| 18 | 44.6 | 0.905 | 48 | 43.8 | 0.787 |
| 19 | 44.4 | 0.791 | 49 | 43.5 | 0.782 |
| 20 | 44.2 | 0.779 | 50 | 43.9 | 0.775 |
| 21 | 44 | 0.741 | 51 | 43.8 | 0.730 |
| 22 | 44.6 | 0.848 | 52 | 43.8 | 0.700 |
| 23 | 44.2 | 0.814 | 53 | 43.7 | 0.781 |
| 24 | 44.5 | 0.677 | 54 | 43.5 | 0.662 |
| 25 | 44.1 | 0.768 | 55 | 43.7 | 0.761 |
| 26 | 44 | 0.684 | 56 | 43.6 | 0.677 |
| 27 | 44.1 | 0.870 | 57 | 43.6 | 0.860 |
| 28 | 44 | 0.819 | 58 | 43.5 | 0.810 |
| 29 | 44.9 | 0.681 | 59 | 43.6 | 0.662 |
| 30 | 44 | 0.775 | 60 | 43.8 | 0.771 |

1-30号样品的总氮质量分数分布在44.0%~45.4%，其平均氮含量为44.42%，缩二脲的质量分数分布在0.63%~0.94%之间，平均值为0.784%；31-60号样品的总氮质量分数分布在42.5%~43.9%，其平均氮含量为43.71%，缩二脲的质量分数分布在0.66%~0.86%之间，平均值为0.748%。

## 3.3 不同氮含量的聚合物包膜尿素粒径大小检测结果

从收集的符合要求的60 个样品分析结果来看，总养分含量均在在 40% 以上，产品粒度基本集中在2.00 mm～4.75 mm）。

表 15 不同养分含量聚合物包膜尿素粒径大小

| 样品 | 氮含量 | 粒度（mm） | 样品 | 氮含量 | 粒度（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45.4 | 2.3 | 31 | 43.6 | 4.5 |
| 2 | 44.2 | 3.6 | 32 | 43.8 | 2.7 |
| 3 | 44.1 | 3.0 | 33 | 43.6 | 2.3 |
| 4 | 45.3 | 3.3 | 34 | 43.9 | 2.2 |
| 5 | 44.3 | 4.4 | 35 | 43.9 | 3.1 |
| 6 | 44.5 | 3.2 | 36 | 43.6 | 2.8 |
| 7 | 44.2 | 2.8 | 37 | 43.9 | 3.8 |
| 8 | 44.4 | 2.2 | 38 | 43.8 | 3.5 |
| 9 | 44.0 | 2.4 | 39 | 43.8 | 3.7 |
| 10 | 44.3 | 2.3 | 40 | 43.9 | 2.8 |
| 11 | 44.3 | 2.8 | 41 | 43.5 | 3.1 |
| 12 | 44.9 | 3.0 | 42 | 43.5 | 2.4 |
| 13 | 44.3 | 3.4 | 43 | 43.9 | 3.4 |
| 14 | 44.4 | 3.8 | 44 | 43.7 | 3.4 |
| 15 | 44.6 | 2.5 | 45 | 43.7 | 2.8 |
| 16 | 44.7 | 3.4 | 46 | 43.6 | 3.8 |
| 17 | 44.3 | 2.4 | 47 | 43.9 | 3.5 |
| 18 | 44.6 | 3.8 | 48 | 43.8 | 3.4 |
| 19 | 44.4 | 3.4 | 49 | 43.5 | 3.1 |
| 20 | 44.2 | 3.6 | 50 | 43.9 | 2.8 |
| 21 | 44.0 | 3.2 | 51 | 43.8 | 2.8 |
| 22 | 44.6 | 3.4 | 52 | 43.8 | 2.5 |
| 23 | 44.2 | 3.4 | 53 | 43.7 | 4.7 |
| 24 | 44.5 | 2.8 | 54 | 43.5 | 4.5 |
| 25 | 44.1 | 3.8 | 55 | 43.7 | 3.3 |
| 26 | 44.0 | 3.5 | 56 | 43.6 | 2.7 |
| 27 | 44.1 | 3.7 | 57 | 43.6 | 4.6 |
| 28 | 44.0 | 2.8 | 58 | 43.5 | 1.9 |
| 29 | 44.9 | 3.1 | 59 | 43.6 | 2.3 |
| 30 | 44.0 | 2.4 | 60 | 43.8 | 3.2 |

## 3.4聚合物包膜尿素对小麦的增产增效试验

3.4.1 试验方案

设置施氮量分别为300和210 kg·hm-2（减少氮用量 30%），则 N:P2O5:K2O 分别为 20:7:14和14:7:14。本试验设施纯氮0、210（低量）、300 kg·hm-2（高量） 共3个水平7个处理，分别为：1） 缺氮对照（CK）；2） 高量普通尿素（HCU）；3） 低量普通尿素（LCU）；4）高量硫包膜控释尿素（HSU）；5）低量硫包膜控释尿素（LSU）；6）高量树脂包膜控释尿素（HPU）；7）低量树脂包膜控释尿素（LPU），树脂包膜控释尿素，N含量为42%，释放期4个月。每个处理重复4次，共28个小区，小区面积22.5 m2，随机分布。各小区磷、钾肥施用量相同，分别为105和210kg·hm-2。 氮、磷、钾肥在小麦播种前全部作为基肥一次施入，田间管理按照常规方式进行。

3.4.2试验结果分析

表16 小麦籽粒产量

| 处理 | 每平方米穗数 | 穗粒数 | 千粒重（g） | 籽粒产量（kg/hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CK | 722c | 28.55c | 45.63d | 7741d |
| HCU | 843bc | 29.77bc | 48.19bc | 8493bc |
| LCU | 741c | 29.02c | 47.18c | 8092cd |
| HSC | 902ab | 33.62ab | 50.14a | 9727a |
| LSU | 816bc | 30.10a | 48.37bc | 8930b |
| HPU | 982a | 35.10a | 50.22a | 9891a |
| LPU | 877ab | 30.75bc | 48.57b | 8941b |

在300 kg·hm-2氮素水平下，与 HCU 处理相比，HSU、HPU处理分别增产 14.5%和 16.5%， 差异均达到显著水平。在210 kg·hm-2氮素水平下，与 LCU 处理相比，LSU、LPU 处理分别增产 10. 4% 和 10. 5%，差异均达到显著水平。在相同施氮量条件下，树脂膜控释尿素对小麦的增产效果优于硫膜控释尿素。

表17 氮素利用率

| 处理 | 总吸氮量（kg/hm2） | 氮素偏生产力（kg/kg N） | 氮素利用率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| CK | 55.6d | — | — |
| HCU | 120.9b | 28.31 | 21.8 |
| LCU | 94.3c | 38.53 | 18.4 |
| HSC | 158.9a | 32.43 | 34.4 |
| LSU | 119.8b | 42.52 | 39.6 |
| HPU | 177.0a | 32.97 | 40.5 |
| LPU | 133.4b | 42.58 | 37.1 |

在300和210kg·hm-2 氮素水平下，氮素偏生产力大小顺序均为: 树脂膜控释尿素＞硫膜控释尿素＞普通尿素。可见，与普通尿素相比，控释尿素的氮素偏生产力较大，且树脂膜控释尿素较硫膜控释尿素氮素偏生产力大。普通尿素、硫膜控释尿素和树脂膜控释尿素的氮素利用率均随氮素水平的提高呈上升趋势，在300和210 kg·hm-2氮素水平下，氮素利用率的高低顺序均为: 树脂膜控释尿素＞硫膜控释尿素＞普通尿素，控释尿素处理的氮素利用率比普通尿素处理增加58.2%～101.2%，树脂膜控释尿素氮素利用率比硫膜控释尿素高 6.1%～6. 5%。

### 3.5 聚合物包膜尿素对玉米的增产增效试验

3.5.1 试验方案

本试验设施纯氮0、210（低量）、300 kg·hm-2（高量） 共3个水平7个处理，分别为：1） 缺氮对照（CK）；2） 高量普通尿素（HCU）；3） 低量普通尿素（LCU）；4）高量硫膜控释尿素（HSU）；5）低量硫膜控释尿素（LSU）；6） 高量树脂膜控释尿素（HPU）；7）低量树脂膜控释尿素（LPU），树脂包膜控释尿素，N含量为44%，释放期2个月。每个处理重复4次，共28个小区，小区面积25 m2，随机分布。各小区磷、钾肥施用量相同，分别为105和210kg·hm-2。氮、磷、钾肥均在玉米播种前（2012 年 6 月 12 日）作基肥撒施， 然后旋耕， 使其与耕层土壤充分混合， 施肥当天按照常规播量播种夏玉米，田间管理按照常规方式进行， 10 月 3 日收获并测产。

3.5.2 试验结果

硫膜和树脂膜控释尿素处理的玉米产量、 氮肥农学效率和氮素利用率均随着施氮量的增加而升高（表2）。施氮处理的玉米产量均高于缺氮对照。在施氮量为 N 210 和 300 kg /hm2水平下，玉米产量的高低顺序均表现为树脂膜控释尿素＞硫膜控释尿素＞普通尿素；与相同施氮水平的普通尿素处理相比，硫膜控释尿素和树脂膜控释尿素处理的产量增幅分别达 14.6%～28.7%、24.1%～37.5%；在相同施氮量水平下，树脂膜控释尿素处理的玉米产量比硫膜控释尿素处理提高了 6.8%～8.3% 。树脂膜控释尿素和硫膜控释尿素在施氮量 N 300 kg/hm2 时比 N 210 kg/hm2 的玉米产量分别提高了20.8% 和22.5%。

表18 玉米产量

| 处理 | 产量（kg/hm2） | 氮肥农学效率kg/kg | 氮素利用率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| CK | 5154.8e | —— | —— |
| LCU | 6883.4cde | 8.2 | 23.1 |
| HCU | 7504.5cd | 7.8 | 28.2 |
| LSU | 7888.9bc | 13.0 | 35.4 |
| HSU | 9661.2ab | 15.0 | 40.6 |
| LPU | 8540.6abc | 16.1 | 42.5 |
| HPU | 10318.5a | 17.2 | 49.0 |

在两种施氮量水平下，硫膜和树脂膜控释尿素处理的氮肥农学效率均显著高于普通尿素， 增幅分别达 58.5%～92.3%和96.3%～120.5%，其中树脂膜控释尿素比硫膜控释尿素处理高 14.7%～23.8% 。在相同施氮量水平下，氮素利用率的大小依次为树脂膜控释尿素＞硫膜控释尿素＞普通尿素；硫膜和树脂膜控释尿素处理的氮素利用率比普通尿素分别提高了 12.3～12.4 个百分点、19.4～20.8 个百分点；而树脂膜控释尿素比硫膜控释尿素处理高了 7.1～8.4 个百分点。树脂膜控释尿素和硫膜控释尿素在施氮量 N 300 kg /hm2 时比 N 210 kg /hm2的氮肥农学效率和氮素利用率分别提高了6.8%和15.4%，6.5 个百分点和 5.2 个百分点。这说明树脂膜控释尿素在提高氮肥农学效率和氮素利用率方面的效果优硫膜控释尿素。

表 19 不同处理的氮平衡

| 处理 | 氮输入 |  |  |  | 氮输出 |  |  | 氮盈余 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施氮量 | 起始无机氮 | 净矿化量 |  | 作物携出 | 残留无机氮 | 表观损失 |  |
| CK | 0 | 67.3 | 52.5 |  | 71.2d | 48.6f | 0 | 48.6 |
| LCU | 210 | 56.4 | 52.5 |  | 170.0c | 111.1c | 37.8 | 148.9 |
| HCU | 300 | 84.2 | 52.5 |  | 206.5b | 155.7a | 74.5 | 230.2 |
| LSU | 210 | 59.5 | 52.5 |  | 196.4c | 92.8d | 32.8 | 125.6 |
| HSU | 300 | 83.1 | 52.5 |  | 244.1a | 137.0b | 54.5 | 191.5 |
| LPU | 210 | 52.3 | 52.5 |  | 211.4b | 90.7d | 12.7 | 103.4 |
| HPU | 300 | 76.1 | 52.5 |  | 269.6a | 128.9b | 30.2 | 159.0 |

在两种施氮量水平下， 硫膜和树脂膜控释尿素处理的作物携出氮量比普通尿素分别提高了 15.5%～18.2%和24.3%～30.6%其中树脂膜控释尿素的作物携出氮量比硫膜控释尿素提高了7.6%～10.4%。

在施氮量为 N 300 kg /hm2水平下，硫膜和树脂膜控释尿素的土壤残留无机氮量、 表观损失量和氮盈余量与普通尿素相比分别降低了12.0%～17.3%、26.9%～59.5%、16.8%～ 30.9%；其中树脂膜控释尿素与硫膜控释尿素相比，其土壤残留无机氮量、表观损失量和氮盈余量分别降低了6.0%、44.6%和17.0%，除土壤残留无机氮量差异不显著外，表观损失量和氮盈余量的差异显著。在施氮量为N 210 kg /hm2 水平下，硫膜和树脂膜控释尿素的土壤残留无机氮量、表观损失量和氮盈余量与普通尿素相比分别降低了16.5%～18.4%、13.2%～66.4%、15.6%～30.6%；树脂膜控释尿素与硫膜控释尿素相比，其土壤残留无机氮量、表观损失量和氮盈余量分别降低了2.3%、61.3%和17.7%，表观损失量和氮盈余量差异显著。

### 3.6 聚合物包膜尿素对棉花的增产增效试验

试验采用单因素随机区组设计，行距 70 cm，株距 35 cm，单个小区面积为40 m2，各小区随机排列，每个处理重复3次。处理分别为：CK，不施氮肥；U1， 一次底施普通尿素；U2，底肥施普通尿素40%，初花期追肥60%； PCU，一次底施树脂包膜尿素；SCU，一次底施硫包膜尿素。硫包膜尿素（SCU，含N35%，包膜率24%，释放期3个月）、树脂包膜尿素（PCU， 含N 42.5％，包膜率4%，释放期4个月）。

表 20 不同处理的棉花产量

| 处理 | 籽棉（kg/hm2） | 衣分（%） | 皮棉（kg/hm2） | 皮棉较CK增产（%） | 皮棉较U1增产（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CK | 3804.50 c | 37.19 a | 1422.85 c | — | — |
| U1 | 4117.0 b | 37.49 a | 1543.53 b | 8.48 | — |
| U2 | 4317,50 a | 37.78 a | 1631.32 ab | 14.65 | 5.69 |
| PCU | 4484.25 a | 38.61 a | 1723.66 a | 21.14 | 11.67 |
| SCU | 4368.00 a | 38.43 a | 1686.53 a | 18.53 | 9.26 |

各施氮处理较CK显著提高了子棉产量，PCU、SCU 和U2差异不显著，但均显著高于U1；各处理衣分差异不显著，因此皮棉与子棉产量趋势一致。各施氮肥处理皮棉较CK增加8.48%～21.61%；PCU与SCU较U1分别显著增加9.26%和11.67%，PCU较SCU处理，皮棉增产3.56%。结果表明相同施肥条件下，棉花后期供应一定比例氮肥，能够提高棉花产量，由于棉花具有生长期长且无限开花结铃的习性，而PCU氮素释放周期与速率与棉花养分吸收规律相一致， 促进了产量的提高。

### 3.7 聚合物包膜尿素对水稻的增产增效试验

试验共设 9 个处理: 1） 不施氮肥（CK）；2） 普通尿素100%一次性基施 （U1）；3） 普通尿素按基肥:分蘖肥 6:4施用（U2）；4） 普通尿素和硫膜控释尿素以7：3 配比一次性施入（SPCU1）；5） 普通尿素和硫膜控释尿素以 3:7 配比一次性配施入（SPCU）； 6 ） 硫膜控 释 尿素100% 一次性基施（SPCU3）；7） 普通尿素和树脂膜控释尿素以 7:3 配比一次性施入（ PCU1）；8） 普通尿素和树脂膜控释尿素 3:7 配比一次性配施（ PCU2）；9） 树脂膜控释尿素 100% 一次性基施（PCU3），每个处理 3 次重复，随机区组排列。试用塑料桶高 33 cm，直径 20 cm × 20 cm，用土量 15 kg，施肥量为 N 160 mg /kg、P2O5 55 mg /kg， K2O110 mg /kg。除无氮对照外，其他各处理氮、磷、钾用量相等。普通尿素为颗粒尿素（含N 46%）； 硫膜控释尿素（含N35%） 和树脂膜控释尿素（含N 42%），控释期为 3 个月。

不同氮肥处理对水稻产量及产量构成因素有显著影响。施氮处理的水稻子粒产量均高于对照，且差异达显著水平。施用硫膜控释尿素各处理的水稻子粒产量显著高于普通尿素一次基施（U1）处理，与分次施用普通尿素U2处理相比，硫膜控释尿素处理中，SPCU2处理的子粒产量与之达到显著差异水平，PCU3和SPCU1处理与U2的差异不显著，且均显著低于 SPCU处理。施用树脂膜控释尿素各处理的水稻子粒产量均显著高于 U1和U2处理，其增幅分别达24.0%～36.4%和7.8%～31.7%，且随着树脂模控释尿素配施比例的增加而增大，PCU3处理的产量最高，显著高于其他配施处理。在配施普通尿素比例等量的条件下，树脂膜控释尿素优于硫膜控释尿素。

表 21 不同处理的水稻产量因子

| 处理 | 籽粒产量（g/plot） | 千粒重（g） | 每盆有效穗数（穗） | 穗粒数（粒） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CK | 66.1 f | 25.3 c | 17.0 h | 167.6 d |
| U1 | 85.0 e | 25.5 bc | 24.7 fg | 191.8 c |
| U2 | 97.7 d | 25.4 bc | 23.3 g | 219,4 a |
| SPCU1 | 97.8 d | 25.0 c | 26.7 ef | 199.6 bc |
| SPCU2 | 108.0 c | 27.3 a | 29.3 cd | 195.4 c |
| SPCU3 | 99.5 d | 25.6 bc | 23.0 g | 192.7 c |
| PCU1 | 105.4 c | 25.4 bc | 30.7 bcd | 204.8 b |
| PCU2 | 121.2 b | 25.1 c | 31.3 bc | 203.8 b |
| PCU3 | 128.7 a | 26.3 b | 35.3 a | 212.6 a |

产量构成因素中，与对照相比，施氮处理的水稻每盆有效穗数和穗粒数均达到显著性差异， 千粒重除SPCU2处理达到显著差异外，其他处理无显著差异。与U1相比，施用硫膜控释尿素配施普通尿素处理的每盆有效穗数除SPCU3外，增幅分别为8.1%和18.9%，SPCU2处理达显著差异水平；施用树脂膜控释尿素的增幅24.3%～43.2%,差异达到显著水平，并随普通尿素配施比例的减小而增大,PCU3处理最高。与U2相比，施用硫膜控释尿素配施普通尿素处理的每盆有效穗数除SPCU3外，增幅分别为14.3%和25.7%，差异显著；施用树脂膜控释尿素处理的增幅为31.5%～51.4%，差异亦达显著水平。施用硫膜控释尿素各处理穗粒数与 U1处理无显著差异；施用树脂膜控释尿素处理则均显著高于U1。除PCU3外各施用控释尿素处理的穗粒数均显著低于U2。从上述产量和产量构成因素的结果可以看出，控释尿素是通过提高每盆有效穗数来提高水稻产量。

### 3.8 树脂残膜对土壤理化性状的影响

试验采用池栽，池子为长期定位试验水泥池，长×宽×高规格为 1.0 m×1.0 m×1.0 m，池底和四周均做了防渗水处理，池底垫尼龙纱布接渗漏管。选用粉壤土质地类型土壤种植冬小麦，每处理重复 3 次，试验设计列于表 22 中。残膜施入量按每年每亩施树脂包膜尿素（膜占 6%）100kg 计算所得，90 g/m2、180 g/m2和 360 g/m2 分别代表施用树脂控释尿素 10 年、20 年和 40 年带入的残膜量。种植小麦时将残膜与表层土壤（0-20cm）混匀，每池浇 50 L水，培养 2 个月，在小麦播种前 1 天再翻耕表土一次。小麦播种时，每池均匀分 5 行种植，播种量为 35 g 干种，各处理均一次性基施磷钾肥，即五氧化二磷 12.0 g/m2，氧化钾 15.0 g/m2，其中所用肥料品种为磷酸二氢钾和氯化钾；无氮处理 SCK1 和 LCK1 不施尿素，其它各处理底施尿素49 g/m2，折合纯氮为 22.54 g/m2。

表 22 处理方案

| 编号 | 处理 | 残膜用量（g/m2） | N-P2O5-K2O（kg/hm2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SCK1 | 0 | 0-120-150 |
| 2 | SCK2 | 0 | 270-120-150 |
| 3 | SR1 | 90 | 270-120-150 |
| 4 | SR2 | 180 | 270-120-150 |
| 5 | SR3 | 360 | 270-120-150 |

控释肥残膜施入后土壤某些物理性状的变化列于表23中，可以看出，在质地为粉壤土的土壤中，随着残膜施入量的增加，土壤容重由 1.26 g/cm3增加到 1.28 g/cm3，孔隙度由 50.99%上升到 52.58%，田间持水量由 17.90%上升到 19.17%，说明残膜的施入能够改变土壤的孔隙度，即残膜施入后有增加土壤间空隙，改善通气状况的趋势。但残膜施入后，所有处理（SCK1、SCK2、SR1、SR2 和 SR3）间的容重、比重、总孔隙度和田间持水量均无显著性差异，说明残膜的施入对质地为粉壤土的容重、比重、总孔隙度和田间持水量的影响较小。

表 23 不同残膜量下的土壤物理性质

| 处理 | 土壤容重（g/cm3） | 土壤比重 | 总孔隙度（%） | 田间持水量（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SCK1 | 1.21 a | 2.65 a | 55.18 a | 17.72 a |
| SCK2 | 1.24 a | 2.72 a | 54.40 a | 17.80 a |
| SR1 | 1.26 a | 2.73 a | 50.99 ab | 17.90 a |
| SR2 | 1.28 a | 2.63 a | 51.34 ab | 19.18 a |
| SR3 | 1.28 a | 2.70 a | 52.58 ab | 19.17 a |

在质地为粉壤土的土壤中，施氮肥处理（SCK2、SR1、SR2 和 SR3）的土壤全氮含量都高于不施氮肥处理 SCK1，但各处理间的土壤全氮含量无显著性差异；另外，与 SCK1 和 SCK2 处理相比，残膜处理（SR1、SR2 和 SR3）的土壤 pH 均变小，但差异性不显著；在质地为砂壤土的土壤中，施残膜处理（LR1、LR2 和 LR3）土壤的全氮、有效磷、速效钾、pH 和 EC 同样表现出相同的规律，即施残膜与不施残膜处理的化学性状均无显著性差异。说明，控释肥树脂残膜对质地为粉壤和砂壤的土壤全氮、有效磷、速效钾、pH 和 EC 均不会造成影响，主要是由于树脂残膜的降解速度慢并没有带给土壤氮、磷、钾养分，同时也没有大量致酸碱离子的产生，所以残膜的施入并不会造成土壤化学性状的改变。

表 24 不同残膜量下的土壤化学性质

| 处理 | 全氮（g/kg） | 有效磷（mg/kg） | 速效钾（mg/kg） | pH（1:1） | EC（1:5）US/cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCK1 | 0.52 ab | 12.62 a | 87.23 a | 7.72 a | 85.83 a |
| SCK2 | 0.70 a | 9.91 a | 85.89 a | 7.69 a | 85.00 a |
| SR1 | 0.62 a | 12.59 a | 82.55 a | 7.67 a | 88.90 a |
| SR2 | 0.76 a | 11.47 a | 84.56 a | 7.65 a | 86.03 a |
| SR3 | 0.72 a | 12.42 a | 84.56 a | 7.63 a | 83.20 a |

四 采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

美国生产的Osmocote所用的包膜材料为醇酸树脂，使双环戊二烯和甘油酯的共聚物。醇酸树脂可以很好的控制成膜厚度，控释性能较好，可以应用到各类颗粒肥料。而我们生产的热固性树脂包膜控释肥产品也具有良好的控释性能，产品各项技术指标可以与美国的控释肥品牌（Osmocote）的产品相媲美。

表 25 国内外同类产品指标对比

| 品种 | 美国（Osmocote） | 检测样品 |
| --- | --- | --- |
| 释放期的释放率（%） | 90.55 | 87.6 |
| 土表施用25天挥发量（%） | 0.6 | 1.2 |
| 土表施用20天淋失量（%） | 1.7 | 1.1 |
| 氮肥利用率（%） | 53.2 | 52.6 |
| 比等量尿素增产（%） | 23.6 | 22.5 |

五 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

在国内，与缓控释肥料和包膜尿素有关的标准主要有《缓释肥料》（GB/T 23348—2009）国家标准，《控释肥料》（HG/T 4215—2011）行业标准，《缓释/控释肥料养分释放期及释放率的快速检测方法》行业标准（HG/T 4216—2011），《硫包衣尿素》国家标准（GB 29401—2012）。在国外，美国一般执行AOAC970.04（1990）标准体系；欧洲国家一般采用推荐的包膜肥料评价标准（CEN）；日本以 Rimndt 于1968年提出的恒温静置法评价氮素溶出率作为法定评价标准。国际上，由中国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会和汉枫缓释肥料公司共同主导的“硫包衣尿素一般要求”及“硫包衣尿素分析方法”已通过最终国际标准草案（FDIS），即将面向全球颁布实施，为本标准的制定与实施提供参考。本标准中的初期养分释放率、28天累积释放率等技术指标经初步的检测和调研，优于《缓释肥料》国家标准和《控释肥料》行业标准，且其控释效果远远好于《硫包衣尿素》国家标准。

与传统包膜尿素相比，聚合物包膜尿素的膜材料强度和耐磨性优于无机包膜材料，膜的厚度较易控制，质量稳定性高，有着更可靠的释放时间，更好的控释效果，更易于根据作物需肥要求进行调整匹配。

本标准遵循了与其相关的国家标准或行业标准的规定，与现行的法律、法规及其他国家标准没有矛盾。

六 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

七 国家标准作为强制性国家标准或推荐性国家标准的建议

《聚合物包膜尿素》化工行业标准属于推荐性行业标准。

八 贯彻国家标准的要求和措施建议(包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）

为了贯彻好本标准，使其有效发挥作用，建议在标准发布后，在全国化肥行业进行宣传与贯彻，并组织有关部门进行学习和培训。

建议政府管理部门将该产品标准作为聚合物包膜尿素的正常生产和相关部门对其控释效果的检验和验收参考依据，以使《聚合物包膜尿素》产品标准促进缓控释肥行业的有序快速发展。

九 废止现行有关标准的建议

无。

十 其他应予说明的事项

无。