15

HG

中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

稳定同位素15N标记的三聚氰胺

Stable Isotope 15N labelled melamine

（送审稿）

（本稿完成日期：2017年10月29日）

HG/T ××××—××××

中华人民共和国化工行业标准

ICS 71.040.99

G 60

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会（SAC/TC105）归口。

本标准负责起草单位：上海化工研究院有限公司、上海稳定性同位素工程技术研究中心。

本标准主要起草人：雷雯、杜晓宁、侯捷、杨维成、徐仲杰、宋明鸣、解龙、李美华。

本标准为首次发布。

稳定同位素15N标记的三聚氰胺

- 范围

本标准规定了稳定同位素15N标记三聚氰胺的要求、试验方法、检验规则、包装、标识、运输和贮存。

本标准适用于以三聚氢氯和15N标记氨水为原料，通过有机合成法制备所得的稳定同位素15N标记三聚氰胺-氨基-15N3产品。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170-2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定

分子结构式

符号与缩略语

同位素原子的表示：mA

### 其中A表示元素符号，m表示该元素的同位素的相对原子质量数。例如：15N表示氮元素中相对原子质量数为15的同位素氮原子。

同位素原子标记个数的表示：mAn

其中A与m表示的意义同（4.1），n则表示含该元素的同位素原子的个数。例如：15N3表示氮元素中相对原子质量数为15的同位素氮原子有3个。

同位素丰度的单位表示：atom%mA

表示A元素的质量数为m的原子占A元素的原子百分数。例如：atom%15N表示质量数为15的同位素氮原子在氮元素中所占的原子百分数。

要求

外观

白色粉末。

技术指标

产品的技术指标应符合表1的要求。

产品技术指标

| 项 目 | 指 标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 优级品 | 合格品 |
| 纯度(质量分数)/% ≥ | 99.0 | 97.0 |
| 15N同位素丰度/(atom%15N) ≥ | 99.0 | 97.0 |

试验方法

本实验方法所用试剂、溶液除非另有规定，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和GB/T 6682中规定的一级水。

外观

目视检验。

纯度 高效液相色谱法

方法原理

以天然丰度三聚氰胺作为标准品，使用高效液相色谱（HPLC）测定，外标法定量。

试剂和材料

甲醇：色谱纯。

乙腈：色谱纯。

甲酸：色谱纯。

甲酸铵： 色谱纯。

甲酸铵水溶液（20mmol/L）：准确称取0.63g甲酸铵溶于500mL超纯水中，混匀后备用。

甲酸水溶液（0.1%）：准确量取500μL甲酸于500mL超纯水中，混匀后备用。

三聚氰胺标准品：CAS 108-78-01，纯度≥99%。

微孔滤膜：油性，孔径 0.22 μm。

仪器和设备

通常实验室用玻璃仪器及设备。

涡旋混合器。

高效液相色谱仪，配紫外检测器或二极管阵列检测器。

分析天平：精度十万分之一。

超声波脱气仪。

色谱条件

- 推荐的色谱条件如下，也可选择其它达到同等分离效果的条件：

色谱柱：HILIC 色谱柱，250 mm×4.6 mm(I.D.)，5 m，或相当者；

流动相：A相：20mmol/L甲酸铵水溶液（6.2.2.5）-乙腈混合液（体积比50：50）；B相：0.1%甲酸水溶液（6.2.2.6）-乙腈（体积比5：95），A:B=20：80，等度洗脱。

流速：1.0 mL/min

柱温：40 C；

检测器波长：240 nm；

进样量：20 μL。

分析步骤

外标标准储备溶液的制备

称量40 mg（精确到0.01 mg）的三聚氰胺标准品于100mL容量瓶，用甲醇溶解并定容至刻度，保存于冰箱中，保存期为1个月。

外标标准工作溶液的制备

将上述标准储备溶液用甲醇稀释得到浓度分别为40g/mL、80g/mL、200g/mL、400g/mL、800g/mL和4000 g/mL的标准工作溶液，临用现配。

试样的溶解

做两份试样的平行测定。称取25 mg（精确到0.01 mg）三聚氰胺-氨基-15N3样品于100 mL容量瓶，用甲醇溶解并定容至刻度。

标准工作曲线的建立

待高效液相色谱仪稳定后，将6.2.5.2得到的系列标准工作溶液用微孔滤膜过滤后供高效液相色谱仪分析，每个浓度的标准工作溶液均重复测定三次，以标准工作溶液的浓度为横坐标，以三次测定得到的外标物峰面积平均值为纵坐标，绘制标准工作曲线。

试液的测定

将6.2.5.3得到的溶液用微孔滤膜过滤后供高效液相色谱仪分析，每个试液重复进样测定三次，计算得出三次测定的峰面积平均值，根据标准工作曲线得到试样溶液的浓度，代入公式（1）得试样的纯度。

分析结果的计算与表述

产品的纯度

纯度w，数值以%表示，按式(1)计算：

w=k      ……………………………………  (1)

式中：

w——三聚氰胺-氨基-15N3产品纯度的数值，单位为质量分数（％）；

k——稳定同位素15N标记三聚氰胺与三聚氰胺标准品的质量校正系数：1.02；

c——试样峰面积平均值在标准工作曲线上对应的样品溶液浓度，单位为微克每毫升（g/mL）；

V——试液的定容体积，单位为毫升( mL)；

XST——三聚氰胺标准品标注纯度的数值，单位为质量分数（％）；

m——试样质量的数值，单位为毫克（mg）。

计算结果保留到小数点后一位，取平行测定结果的算术平均值作为测定结果。

允许差

两次平行测定结果的相对偏差≤0.5%。

15N同位素丰度 液相色谱-质谱法

- 6.3.1 方法原理

将样品用无水甲醇溶解，引入液相色谱-质谱的电喷雾离子源（ESI），使样品溶液发生静电喷雾，在近大气压下的干燥气流中形成带电雾滴。随着溶剂蒸发，通过离子蒸发等机制，形成气态离子，进入质谱分析。按离子的质荷比(m/z)不同加以分离，最终被离子收集检测器采集到相应的质谱信息，经计算、校正后输出各m/z峰强度，用“质量簇”分类法计算试样三聚氰胺-氨基-15N3的15N同位素丰度值。“质量簇”分类法原理见附录A。

- 6.3.2 试剂和材料

- 6.3.2.1无水甲醇：质谱级。

6.3.2.2 离心管：1.5 mL。

6.3.2.3 高纯氮气：纯度99.999%。

- 6.3.3 仪器和设备

- 6.3.3.1通常实验室用玻璃仪器及设备。

- 6.3.3.2液相色谱-质谱联用仪。

- 6.3.3.4 蠕动泵。

- 6.3.4质谱条件

- 电喷雾电压：4 kV；

调谐滤镜电压：70 V；

- 脱溶剂管温度：250 C；

- 雾化气流量：4 L/min；

- 加热模块温度：350 C；

- 干燥气流量：10 L/min；

- 单次质谱扫描时间：0.1 s；

质谱谱图叠加次数：＞20；

扫描模式：正离子模式；

扫描范围：m/z = 115~135 ；

- 蠕动泵流速：10 μL/min。

- 6.3.5分析步骤

- 6.3.5.1试样的溶解

做两份试样的平行测定。取少量试样置于离心管中，加入1 mL无水甲醇充分溶解，浓度约为10 mg/L。

- 6.3.5.2试样的测定

将6.3.5.1的试液，吸入进样针，连接到质谱仪进样系统，待仪器真空度低于2×10-5 Pa后利用蠕动泵将进样针内的溶液推入质谱仪离子源，采集正离子模式扫描的m/z=126~129的信号峰，输出相应的信号峰强度数据A126，A127，A128，A129。通过公式（2）计算得到试样的氘同位素丰度。

- 6.3.6分析结果的计算与表述

6.3.6.1 不同15N标记度的摩尔分数计算

采集质谱图中m/z=126，127，128，129峰强度数据，代入式(2)计算，解得xlabj（j=0,1,2,3）。

A126 = xlab0×0.964

A127 = xlab0×0.036+xlab1×0.964

A128 = xlab1×0.036+xlab2×0.964                    (2)

A129 = xlab2×0.036+xlab3×0.964

xlab0+xlab1+xlab2+xlab3=1

式中：

A126，A127，A128，A129－质荷比为126，127，128，129的质谱峰强度相对值；

xlab0－标记0个15N原子的三聚氰胺-氨基-15N0分子的摩尔分数；

xlab1－标记1个15N原子的三聚氰胺-氨基-15N1分子的摩尔分数；

xlab2－标记2个15N原子的三聚氰胺-氨基-15N2分子的摩尔分数；

xlab3－标记3个15N原子的三聚氰胺-氨基-15N3分子的摩尔分数；

0.964，0.036为天然丰度三聚氰胺“M”与“M+1”的同位素分布比。

6.3.6.2 15N同位素丰度的计算与表述

15N同位素丰度值以E计，数值以atom%15N表示，按式（3）计算：

E =（xlab3 ×3+ xlab2×2+ xlab1×1）÷3×100%                                (3)

计算结果保留到小数点后一位，取平行测定结果的算术平均值作为测定结果。

- 6.3.7 允许差

平行测定结果的绝对差值≤0.3atom%15N。

不同实验室测定结果的绝对差值≤0.5atom%15N 。

检验规则

检验类别及检验项目

- 产品检验类别为出厂检验，项目包括产品的纯度及15N同位素丰度值。

组批与采样

以每次投料反应最终得到的结晶产品为一批。

每批样品的采样，应用清洁干燥的匙勺从容器的四个不同部位等量采样。采样量约为0.10 g，混合均匀后等量装入两个清洁干燥且密封良好的样品瓶中，并在瓶上粘贴标签，其内容包括生产厂名、产品名称、生产日期、批号批量、采样量、采样日期和采样人姓名。一瓶作产品质量分析，另一瓶作为留样，留样应保存六个月。

结果判定

产品质量指标合格判定，采用GB/T 8170-2008 中的“修约值比较法”。

产品检验部门按本部分规定进行检验，所有出厂产品都应符合本部分要求。如果检验结果不符合本部分要求，应重新自该批产品中取双倍样进行检验。重新检验结果中即使有一项指标不符合本部分要求，则判该批产品为不合格。

标识

每批出厂产品应附有质量证明书，内容有：生产厂名、厂址、产品名称、纯度、15N的丰度值、批号、产品等级、生产日期、本部分编号和检验员签字。

每个内包装单元上应有标签，内容有：生产厂名、产品名称、纯度、15N的丰度值、纯度、生产日期、有效期。

外包装上应有生产厂名、厂址、产品名称、批号、15N的丰度值、纯度。

包装、运输和贮存

包装

内包装

采用色谱样品瓶，瓶口用塑膜封口，瓶的规格由供需双方商定。

外包装

在样品瓶外用(0.3～0.5)mm PVC塑料膜密封，再用钙塑箱包装。

运输和贮存

- 产品在运输与贮存时，贮存容器应具有较好密封性，应通风干燥，避光保存于冰箱冷藏室。运输时防止雨淋和受潮受热，温度不高于45 C。

- 产品经检验合格后贮存期为一年。

________________________________

附录A

资料性附录

“质量簇”分类计算法

原理：

将稳定同位素标记有机化合物分为以下类别：CxHyNwOz(LXn HX 0)，CxHyNwOz(LX n-1 HX1)，，CxHyNwOz(LX1 HX n-1)，CxHyNwOz(LX0 HX n)，其中，X为被标记的元素，可以为C、H或N等元素，具有轻重两种原子形态（LX和HX）。每一类为一质量簇；

质谱图质荷比m/z=i的质谱峰强来自于多个质量簇的叠加，质荷比m/z=i位置的质谱峰强为：

Amixi= (xlabj  Alabji)，( j=0，1，…，n)                                            (A.1)

其中Amixi为目标化合物在质荷比m/z=i位置的质谱峰强，Alabji是“质量簇”CxHyNwOz(LXn-jHXj)在质荷比m/z=i位置的质谱峰强贡献，xlabj为CxHyNwOz(LXn-jHXj)的摩尔分数；

联立质谱图上每一个质荷比的峰强的方程和摩尔分数的方程1 = xlabj ( j=0，1，…，n)，求出各质量簇的摩尔分数；

稳定同位素标记有机化合物CxHyNwOz(Xn)的HX同位素标记丰度公式为：

atom% HX = (xlabj  j) / (n  xlabj)（j=0，1，…，n）                                 (A.2)

利用该公式及获得数据计算得到同位素丰度。

附录B

资料性附录

三聚氰胺-氨基-15N3色谱图与质谱图

图1 三聚氰胺-氨基-15N3色谱图

图2 三聚氰胺-氨基-15N3质谱图