| 行业标准征求意见汇总处理表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准项目名称：肥料级聚磷酸铵 承办人：王辛龙 共 7 页 第 1 页 |  |  |  |  |
| 主要起草单位： 电 话：13540422518 2019 年11月13日 填写 |  |  |  |  |
| 序号 | 标准章 条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| 1 | 0 | 前言 本标准的编制依据...编写建议修改为：本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 | 辽宁普天科技有限公司 | 采纳。 |
| 2 | 1 | “本标准规定了...的分类”中，分类前应加“术语和定义、”：“本标准适用于...固体或液体...”中，建议删掉“固体或液体”，或修改为“固体和流体”，与后面分类统一。 | 辽宁普天科技有限公司 | 采纳，文中以“固体和流体”作了统一。 |
| 3 | 2 | 规范性引用文件中建议删除“HG/T 4133工业磷酸二氢铵”；HG/T 2770修改为HG/T 2770-2008；增加“NY/T 1108”，该标准在9.1条引用。 | 云南省化工产品质量监督检查站 | 部分采纳，HG/T 2770-2008为用于阻燃剂使用的工业聚磷酸铵，肥料级聚磷酸铵可用于水溶肥的原料，应当采用NY/T 1973《水溶肥料 水不溶物含量和pH值的测定》，故引用NY/T 1973。增加了“NY/T 1108”，该标准在9.1条引用。 |
| 4 | 3.1 | 液体，建议修改为流体。 | 辽宁普天科技有限公司 | 采纳。 |
| 5 | 3.1 | 删去“液体”，n范围可修改为2~20。 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 | 采纳，“液体”改为了“流体”，n范围修改为1~20之间（不包括1）。 |
| 6 | 3.1 | 原内容：分子式(NH4)n+2-xHxPnO3n+1.mH2O修改为：分子式(NH4)n+2PnO3n+1通过文献查得。 | 贵州川恒化工股份有限公司 | 采纳。 |
| 7 | 3.1 | 修改为：n为2～20之间。聚合度n≤20时为短链聚磷酸铵，均为水溶性。通过聚磷酸铵水解实验（水解pH值5.5）表明：聚合度为2～4之间时，在第7天左右开始明显水解，到第37天左右几乎全部水解为正磷酸盐；当聚合度在10～18之间时，第15～20天左右才开始明显水解，在80～100天时产品的水解率在80～90%，符合缓释的要求。 | 贵州川恒化工股份有限公司 | 采纳。 |
| 8 | 3.2 | 聚合率的概念修改为：聚合态磷占总磷的百分率。 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 | 采纳，修改为聚合态磷占有效磷的百分率。 |

| 行业标准征求意见汇总处理表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准项目名称：肥料级聚磷酸铵 承办人：王辛龙 共 7 页 第 2 页 |  |  |  |  |
| 主要起草单位： 电 话：13540422518 2019 年11月13日 填写 |  |  |  |  |
| 序号 | 标准章 条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| 9 | 4 | 建议修改为：固体肥料级聚磷酸铵分为I型、II型，流体肥料级聚磷酸铵。 | 国家缓释肥工程中心 | 采纳，固体、流体产品的分级已经体现在表1中。 |
| 10 | 4 | 建议删去II类。流体剂型产品很少，且聚合度不稳定，可不考虑该类型。 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 | 未采纳，已在国外大规模应用的液体肥，其原料绝大部分为流体型APP。 |
| 11 | 5.1 | 修改为：固体肥料级聚磷酸，均匀的白色固体粉末或颗粒，无可见机械杂质。流体肥料级聚磷酸铵，均匀流体。 | 国家缓释肥工程中心 | 采纳，已在标准中述及。 |
| 12 | 5.2 | 表1 肥料级聚磷酸铵按照固体、液体分别列表，增加产品类型/等级，根据形态设置对应的水不溶物、聚合率、缩二脲指标。 | 贵州开磷质量检测中心有限责任公司 | 采纳。 |
| 13 | 5.2 | 建议在表1中规定单养分的负偏差。 | 贵州开磷质量检测中心有限责任公司 | 采纳。 |
| 14 | 5.2 | 建议在表1中增加聚合度指标，聚合度与聚合率的分析方法宜采用离子色谱法。 | 黑龙江倍丰、上海海关等 | 部分采纳，聚磷酸铵聚合率测定采用离子色谱法为方法之一，平均聚合度各企业产品差异较大，加上农业应用效果尚不明确，因此平均聚合度不作要求。 |
| 15 | 5.2 | 聚合率指标在有足够数据支撑后决定是否调整。 | 贵州开磷质量检测中心有限责任公司 | 采纳。 |
| 16 | 5.2 | 建议分为三级，即高、中、低三档，两级主含量间隔太大。 | 中国无机盐协会 | 采纳，固体、流体分为I类和II类能满足要求。 |
| 17 | 5.2 | 固、液产品分表。 | 贵州开磷质量检测中心有限责任公司 | 未采纳，表1中固体、流体分为I类和II类能满足要求，实质上已对固、液产品进行了分表。 |
| 18 | 5.2 | 细化产品类型（等级），并设置对应的水不溶物、聚合率、缩二脲指标。 | 贵州开磷质量检测中心有限责任公司 | 采纳。 |
| 19 | 5.2 | 五氧化二磷(P2O5)含量/%在I类中设置为≥55，或设计产品等级。指标设置过低，未能体现磷资源价值。 | 贵州开磷质量检测中心有限责任公司 | 采纳，已分级。 |

| 行业标准征求意见汇总处理表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准项目名称：肥料级聚磷酸铵 承办人：王辛龙 共 7 页 第 3 页 |  |  |  |  |
| 主要起草单位： 电 话：13540422518 2019 年11月13日 填写 |  |  |  |  |
| 序号 | 标准章 条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| 20 | 5.2 | 聚合率/%在I类中设置为≥60。指标设置过高，当前生产工艺产品聚合率达不到该指标。 | 贵州开磷质量检测中心有限责任公司 | 未采纳，固体I类聚合率为75%，固体II类聚合率为≥60%。 |
| 21 | 5.2 | 聚合率在II类中设置为≥40%。肥料级聚磷酸铵(液态)即可用P2O5含量为68%-72%的浓缩磷酸生产，也可用P2O5大于61.6%的湿法磷酸生产，通常P2O5大于61.6%的湿法磷酸生产出来的聚磷酸铵产品聚合态磷占总磷40%以上，建议II类产品增加聚合率≥40%规格产品。 | 贵州开磷质量检测中心有限责任公司 | 未采纳，因为流体II类中聚合率要大于55%，这是流体聚磷酸铵储存保证不结晶的最低聚合率，否则会有结晶析出，影响其使用性能，同时避免用MAP/DAP等掺混充当APP的情况。 |
| 22 | 5.2 | 水不溶物含量两类产品分别要求0.2和0.1，建议统一修改为≤0.5%。现行水溶肥标准中为0.5，编制说明中有一定比例的企业数据也为0.5，这一指标可以满足灌溉的要求。 | 郑州大学化工学院国家钙镁磷复合肥技术研究推广中心 | 采纳，固体水不溶物按≤0.5%、流体水不溶物分别按≤0.2%和≤0.5%（按NY/T 1973 G1坩埚进行水不溶物测定），固体产品水不溶物仅对固体I类作要求。 |
| 23 | 5.2 | 缩二脲(C2H5N3O2)含量/%≤1.5、1.0。该指标规定偏高，建议修改为：≤ 0.9、0.6。 | 郑州大学化工学院国家钙镁磷复合肥技术研究推广中心 | 采纳，因为种肥同播就算0.9也会烧苗，这主要跟施肥方式有关，因此缩二脲作为有害物质的限量已在5.4中指明与《肥料中有毒有害物质限量要求》一致，同时要求包装袋上须标明缩二脲风险。 |
| 24 | 5.2 | 水(H2O)的质量分数/% ≤ 3.0。这一指标规定是否过高，是否会引起产品结块，建议适当降低。 | 郑州大学化工学院国家钙镁磷复合肥技术研究推广中心 | 未采纳，肥料低聚APP吸湿性较强，且为出厂检验项，验收时不做要求。 |
| 25 | 5.2 | 表中文字表述，如XXXX的含量，统一规范为：XXXX的质量分数。 | 郑州大学化工学院国家钙镁磷复合肥技术研究推广中心 | 采纳，已采用“/%”统一表示质量分数。 |
| 26 | 5.2 | 建议将“I类”“II类”修改为“固体““流体”或“I型、II型。 | 辽宁普天科技有限公司 | 采纳，已改为“固体”和“流体”。 |
| 27 | 5.2 | 固体氮含量合格品≥10%；固体合格品聚合率放宽为≥30%，且对水不溶物不作要求。 | 国家缓释肥工程中心 | 部分采纳，固体磷铵最低的氮都已经大于11%，固体聚磷酸铵氮≥12；固体聚磷酸铵聚合率为60%，可确保主相为聚合态磷，配肥后减少结晶析出风险；水不溶物指标仅对固体I类和流体肥料级聚磷酸铵作要求。 |
| 行业标准征求意见汇总处理表 |  |  |  |  |
| 标准项目名称：肥料级聚磷酸铵 承办人：王辛龙 共 7 页 第 4 页 |  |  |  |  |
| 主要起草单位： 电 话：13540422518 2019 年11月13日 填写 |  |  |  |  |
| 序号 | 标准章 条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| 28 | 5.2 | 五氧化二磷含量改为“有效五氧化二磷含量”。 | 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司 | 采纳，3.3本标准所有五氧化二磷含量未作特殊说明均指有效五氧化二磷质量分数。 |
| 29 | 5.2 | 增加水溶性磷的指标，以防肥料级聚磷酸铵中含有过多的溶解性差的多聚磷酸铵。 | 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司 | 未采纳，因为已经通过水不溶物指标间接限定了不溶磷含量，可避免该问题发生。 |
| 30 | 5.2 | 固体产品可以分级，优等品各项指标提高，考虑优质APP企业的利益。 | 贵州川恒化工股份有限公司 | 采纳，固体、流体分别分为I类和II类。I类在原来基础上指标提高，II类指标降低。既降低门槛，又有差异化。 |
| 31 | 6.9 | pH值测定建议将“按HG/T 4133工业磷酸二氢铵中规定方法执行”修改为“按HG/T 2770-2008中6.7规定进行”。 | 云南省化工产品质量监督检查站 | 未采纳，HG/T 2770-2008为用于阻燃剂使用的工业聚磷酸铵，而肥料级磷酸铵可用于水溶肥的原料，应采用NY/T 1973 《水溶肥料 水不溶物含量和pH值的测定》。 |
| 32 | 6.4.1 | 方法提要可简化为：试样经EDTA 溶液提取后，在硝酸作用下将聚合态磷酸盐全部转化为正磷酸盐，利用磷钼酸喹啉沉淀法测定有效磷含量。 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 | 采纳。 |
| 33 | 6.4.2 | 由于6.4.4.1测定步骤中调节pH=12~12.5，建议增加设备“酸度计”。 | 贵州省产品质量监督检验院 | 采纳。 |
| 34 | 6.4.4.1 | 由于测定步骤中调节pH=12-12.5，pH试纸无法确定，范围大小，建议用酸度计调节。 | 贵州省产品质量监督检验院 | 采纳。 |
| 35 | 6.4.4.1 | 建议将“称取含有0.1~0.2g（±0.0002g）五氧化二磷的试样”修改为“称取含有100 mg~200 mg五氧化二磷的试样，称准至0.0002 g”。 | 云南省化工产品质量监督检查站 | 采纳。 |
| 36 | 6.4.5 | “取平行测定...的结果”，应标明计算结果保留到小数点几位。 | 辽宁普天科技有限公司 | 采纳。 |
| 37 | 6.4.5 | 公式（1）的表达方式不符合GB/T 1.1中8.8.2的规定，应按要求修改。 | 贵州省产品质量监督检验院 | 采纳。 |
| 38 | 6.4.6 | 表格中字体格式错误。 | 辽宁普天科技有限公司 | 采纳。 |

| 行业标准征求意见汇总处理表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准项目名称：肥料级聚磷酸铵 承办人：王辛龙 共 7 页 第 5 页 |  |  |  |  |
| 主要起草单位： 电 话：13540422518 2019 年11月13日 填写 |  |  |  |  |
| 序号 | 标准章 条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| 39 | 6.5 | 聚合率测定改为离子树脂交换法测定。理由：征求意见稿中采用分光光度法比色测定，聚合态在酸性条件下容易水解使得结果不确定并且稳定性差。 | 国家缓释肥工程中心 | 已采纳，聚合率测定采用离子交换树脂法，同时引入离子色谱法作为聚合率的并列方法。 |
| 40 | 6.5 | 考虑增加离子色谱法，作为仲裁法。 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 | 已采纳，但离子色谱只用作固体I类和流体肥料级聚磷酸铵测定聚合率的方法，不适用于固体II类，因此只为和离子交换树脂法相并列的方法。 |
| 41 | 6.5.1 | 方法提要可简化为：利用钒钼黄比色法分别测定经EDTA溶液提取的正磷酸盐和经硝酸消解后... | 中国农科院农业资源与农业区划所 | 未采纳，聚合率测定采用离子交换树脂法，同时引入离子色谱法作为测定聚合率的并列方法，该问题不存在。 |
| 42 | 6.5.1 | 内容：通过硝酸消解将聚合态磷酸盐转化为正磷酸盐，由上述方法即可测总磷含量。（分光光度法）修改为：通过用水溶解样品，试液用硝酸消解将试液中的聚合态磷酸盐转化为正磷酸盐，用磷钼酸喹啉重量法即可测出水溶性磷含量。 | 贵州川恒化工股份有限公司 | 未采纳，聚合率测定采用离子交换树脂法，同时引入离子色谱法作为聚合率的并列测定方法，该问题不存在。 |
| 43 | 6.5.2 | 分析天平等应按三级标题罗列。 | 辽宁普天科技有限公司 | 未采纳，方法已做更改，此问题不存在修改。 |
| 44 | 6.5.4.3 | 1%氨水溶液（6.6.3.5）应为：（6.5.3.6）。 | 辽宁普天科技有限公司 | 未采纳，方法已做更改，此问题不存在修改。 |
| 45 | 6.5.4.3 | “加入3滴1%氨水溶液（6.6.3.5）”建议改为“加入3滴1+1氨水溶液（6.6.3.5）”。 | 贵州省产品质量监督检验院 | 未采纳，聚合率测定采用离子交换树脂法，同时引入离子色谱法作为聚合率的并列方法，该问题不存在。 |
| 46 | 6.5.4.3 | “要求放置于低温恒温箱中，在10(±2)℃显色15分钟后测定”，建议改为“用水(20±2℃)稀释至刻度，混匀后静置15分钟测定”。测定时实验室无法控制温度在10(±2)℃，建议参考复合肥A.4.3.2中规定“用水(20±2℃)稀释至刻度，混匀后静置15分钟测定”，方便操作。 | 贵州开磷质量检测中心有限责任公司 | 未采纳，该方法已改为离子交换树脂法或离子色谱法，因此该问题不存在。 |

| 行业标准征求意见汇总处理表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准项目名称：肥料级聚磷酸铵 承办人：王辛龙 共 7 页 第 6 页 |  |  |  |  |
| 主要起草单位： 电 话：13540422518 2019 年11月13日 填写 |  |  |  |  |
| 序号 | 标准章 条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| 47 | 6.5.4.4 | 原内容：准确吸取5.00mL试样溶液（6.4.4.1），……。修改为：称取1.0g（准确至0.0002g）的试样于500mL容量瓶中，加15～20mL冷水（10±2℃）溶解，溶解后滴加5滴氨水溶液（5.5.2.4），用冷水（10±2℃）定容、摇匀，制成待测溶液。准确吸取5.00mL待测溶液于50mL容量瓶中，…… | 贵州川恒化工股份有限公司 | 未采纳，聚合率测定采用离子交换树脂法，同时引入离子色谱法作为聚合率的并列方法，该问题不存在。 |
| 48 | 6.5.5 | 聚磷酸铵聚合率ω3计算结果公式（3）有误，应将分子的ω2改为ω1。 | 贵州开磷质量检测中心有限责任公司 | 未采纳，聚合率测定采用离子交换树脂法，同时引入离子色谱法作为聚合率的并列方法，该问题不存在。 |
| 49 | 6.6 | 引用的标准直接写标准号即可，不用写标准名称。 | 辽宁普天科技有限公司 | 已采纳。 |
| 50 | 6.6 | 写明标准号即可。 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 | 已采纳。 |
| 51 | 6.6 | 由于GB/T8572中有不同形式氮的测定方法，建议本标准明确按照哪个条款进行测定。 | 贵州省产品质量监督检验院 | 未采纳，GB/T 8572明确指出氮含量测定时，不同种类氮有不同的前处理方法。 |
| 52 | 5.4 | 1. “按 GB/T 22924 ......进行氮含量的测定”有误，应为“按 GB/T 22924 ......进行缩二脲含量的测定”。2. GB/T 22924中缩二脲的测定方法有两种，为何只选择分光光度法，标准编制中未说明。 | 贵州省产品质量监督检验院 | 未采纳，所有品类的肥料级聚磷酸铵产品的缩二脲均按《肥料中有毒有害物质限量要求》进行限定。 |
| 53 | 7 | 表述不清，建议整体修改。 | 辽宁普天科技有限公司 | 已采纳。 |
| 54 | 7.2 | 最大批量I类固体30 t建议改为60 t。 | 贵州开磷质量检测中心有限责任公司 | 已采纳。 |
| 55 | 7.2 | 原内容：以一次生产为一批，最大批量固体为30吨。修改为：以一天或一班的产量为一批，最大批量不超过60吨。修改理由：60吨刚好为火车皮一个车皮。 | 贵州川恒化工股份有限公司 | 已采纳。 |
| 行业标准征求意见汇总处理表 |  |  |  |  |
| 标准项目名称：肥料级聚磷酸铵 承办人：王辛龙 共 7 页 第 7 页 |  |  |  |  |
| 主要起草单位： 电 话：13540422518 2019 年11月13日 填写 |  |  |  |  |
| 序号 | 标准章 条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| 56 | 7.3 | 未明确液体产品的采样规定。 | 贵州省产品质量监督检验院 | 已采纳。 |
| 57 | 7.7 | 前言 原内容：使用单位有权按照本标准的规定对收到的水溶性聚磷酸铵进行验收，……。修改为：使用单位有权按照本标准的规定对收到的肥料级聚磷酸铵进行验收，……。修改理由：产品名称与标准名称统一。 | 贵州川恒化工股份有限公司 | 已采纳。 |
| 58 | 8 | “标识、标签”改为“标识”。内容建议加上“净含量”。 | 辽宁普天科技有限公司 | 部分采纳：净含量已采纳，“标识”未采纳。 |
| 59 | 9.1 | 产品包装中应有产品合格证书和使用说明书，建议改为“产品使用说明书和产品合格证明应印刷在包装容器上或放在包装容器内”。纸质说明书或产品合格证放在包装容器中，如遇到用户直接将肥料倾倒到机器时，容易引起施肥设备堵塞。 | 贵州开磷质量检测中心有限责任公司 | 未采纳，产品包装为肥料企业的通用要求。参照复合肥标准。 |
| 60 | 9.1 | 可列举包装规格，如（50±0.5）kg、（40±0.4）kg等。 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 | 已采纳，有标准。 |
| 61 | - | 建议液体产品规定保质期。 | 磷肥协会 | 已采纳，流体聚磷酸铵以聚合率55%为储存低限，低于55%时流体聚磷酸铵会出现结晶析出，因此规定以聚合率低于55%为判定流体肥料级聚磷酸铵过期的依据。 |
| 62 | - | 建议编制说明中补充样品各项指标的检测数据。 | 标准工作会议 | 已采纳。 |

说明：  ① 发送“征求意见稿”的单位数：139个。

② 收到“征求意见稿”后，回函的单位数：99个。

③ 收到“征求意见稿”后，回函并有建议或意见的单位数：17个。

④ 没有回函的单位数：40个。